Влияние комплексного наполнения на свойства политетрафторэтилена

Ушканов А.А., Слепцова С.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия

E-mail: alexanderushkanov@mail.ru

Развитие современной техники невозможно без создания материалов с улучшенными и новыми свойствами [1]. Среди полимеров, применяющихся в условиях Севера, наиболее предпочтительным комплексом физико-механических и триботехнических свойств обладает политетрафторэтилен (ПТФЭ). Благодаря своим уникальным свойствам и способностью откликаться на всевозможные модификации путем введения разнообразных наполнителей ПТФЭ привлекает внимание трибологов во всем мире.

Целью работы является исследование комплекса наполнителей различного типа на физико-механические и триботехнические характеристики композитов на основе ПТФЭ.

Объектами исследования служили ПТФЭ, и полимерные композиционные материалы (ПКМ) на его основе, армированные углеродными волокнами (УВ) или базальтовыми волокнами (БВ) с функциональными добавками, антифрикционным противоизносным порошком ФОРУМ® и оксидом алюминия (Al2O3). При изготовлении ПКМ основной целью наполнения является получение материала с улучшенным комплексом свойств. Подготовка компонентов заключалась в просушке при температуре 180оС в течении 4 ч. Затем высушенный Al2O3 подвергали активации на мельнице планетарного типа «Активатор-2S» в течении 2 минут. По мнению авторов исследования [2], центробежно-ударное дробление является не просто процессом изменения размера частиц материала, а, как минимум, процессом увеличения потенциальной энергии вещества и повышения его активности вследствие увеличения поверхностной энергии. Образцы для испытаний получали сухим смешением навесок компонентов с последующим холодным прессованием для их формования, после чего спекали в муфельной печи при температуре 375оС и производили калибровку, для корректировки формы образцов, устранения последствий термической усадки при спекании. Основные технические характеристики были получены по стандартным методикам.

Результаты исследования показали, что использование комплексного наполнения в определенном сочетании приводит к улучшению свойств композитов по сравнению с исходным ПТФЭ: прочность на сжатие увеличивается на 40-80%, износостойкость увеличивается почти в 1500 раз, относительное удлинение уменьшается в 2,8 раза при напряжении 3 МПа.

Литература

1. Слепцова С.А., Кириллина Ю.В. Разработка полимерных нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена и слоистых силикатов // Живые системы и конструкционные материалы в условиях криолитозоны. 2011, С.297-303.

2. Охлопкова А.А., Васильев С.В., Гоголева О.В. Исследование влияния базальтового волокна на физико-механические и триботехнические характеристики композитов на основе политетрафторэтилена // Арктика. XXI век. Технические науки. 2014, № 1 (2), С.11-19.