Влияние химического состава на механические свойства базальтовых волокон

Попов С.С., Гутников С.И., Жуковская Е.С.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nobko32@yandex.ru

Непрерывные стеклянные базальтовые волокна в настоящее время имеют обширную область применения, что делает их исследование достаточно актуальным. В данной работе целью являлось выявление зависимости прочности базальтовых волокон (BCF) от их химического состава, характеризуемого при помощи двух параметров: соотношения NBO/T, и модуля кислотности Ma. Таким образом, исследование данной зависимости позволяет предсказывать изменение механических параметров волокон от их состава, что является одной из основных задач, так как базальтовые породы имеют значительный недостаток – непостоянство химического состава.

Для выполнения этой задачи в лабораторных условиях идентичными способами были получены волокна различных химических составов из сырья 14-ти различных месторождений базальта. Для начала, из первоначального сырья были получены стёкла при помощи механического дробления и нагрева до 1550 °C в печи, затем был установлен состав полученных стёкол посредством рентгенофлуоресцентного анализа, после чего уже, при помощи лабораторной установки, были получены базальтовые непрерывные волокна исходных пород.

Таблица 1. Химический состав (в мас.%) непрерывных волокон на основе 14 различных базальтовых месторождений.

| Sample | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | FeO | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCF 1 | 54.5 | 14.7 | 1.2 | 3.5 | 7.0 | 8.2 | 5.8 | 3.3 |
| BCF 2 | 58.0 | 15.5 | 1.2 | 3.0 | 7.0 | 8.3 | 3.1 | 2.3 |
| BCF 3 | 54.9 | 12.0 | 0.9 | 3.6 | 8.0 | 9.3 | 7.7 | 1.8 |
| BCF 4 | 51.5 | 13.5 | 1.6 | 4.6 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 2.2 |
| BCF 5 | 50.2 | 11.9 | 2.7 | 4.8 | 11.0 | 11.2 | 4.8 | 1.6 |
| BCF 6 | 56.3 | 15.3 | 1.1 | 3.7 | 6.0 | 9.1 | 3.8 | 3.0 |
| BCF 7 | 47.3 | 15.8 | 1.3 | 4.5 | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 2.4 |
| BCF 8 | 55.9 | 16.0 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 6.9 | 1.7 | 3.1 |
| BCF 9 | 57.0 | 15.7 | 1.1 | 3.9 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 2.0 |
| BCF 10 | 59.3 | 15.2 | 1.4 | 2.8 | 6.4 | 6.4 | 2.3 | 4.4 |
| BCF 11 | 56.3 | 18.4 | 0.9 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 2.0 | 6.0 |
| BCF 12 | 52.7 | 14.7 | 2.3 | 4.8 | 11.0 | 3.2 | 6.3 | 2.9 |
| BCF 13 | 51.4 | 9.8 | 3.3 | 6.1 | 14.0 | 8.2 | 3.1 | 2.4 |
| BCF 14 | 56.5 | 16.0 | 1.1 | 3.0 | 6.2 | 8.8 | 4.0 | 2.7 |

Так же, в ходе работы было изучено более  15 статей, в которых исследовались 32 различных состава базальтовых непрерывных волокон, и на основе анализа этих данных, и данных, полученных экспериментально из 14 серий базальтового непрерывного волокна с различных месторождений, была найдена корреляция прочности на разрыв, модуля кислотности, так же был рассчитан параметр  NBO/T.

Кроме того, при помощи Рамановских спектров экспериментальных 14-и серий волокон было подтверждено, что прочность на разрыв может в значительной степени определяться влиянием химического состава базальтов на их структуру. Соотношение интенсивности низких частот к интенсивности высоких экспоненциально снижается с 2,6 до 1 для базальтовых волокон с низким NBO / T и до 0,8-0,3 для высоких NBO / T.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-29-17068.