Влияние спекающей добавки на реологические свойства порошка Si3N4

Ким К.А.,1 Лысенков А.С.,1 Титов Д.Д.,1 Фролова М.Г.,1 Каргин Ю.Ф.1

Аспирант 1-го года

1 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: const552@gmail.com

Керамические материалы играют большую роль в современном мире и применяются повсеместно: в медицине, как инструменты и протезы, в металлургии, в качестве огнеупоров и нагревателей. Полный перечень отраслей, где применяется керамика весьма обширный, не говоря о том, что области применения керамики развиваются очень быстро. В связи с этим создаются и развиваются методы изучения и проектирования свойств керамических материалов. Одним из востребованных видов керамики является нитрид кремния Si3N4 c использованием активирующих спекание добавок.

Исследование дилатометрии и энергии активации спекания позволяют точно определить степени расширения и усадки при спекании, а также выбрать оптимальный температурный режим обжига. Для определения данных характеристик требуются порошковые образцы (прессовки) c оптимальной и идентичной плотностью, что затруднительно получить без использования прецизионных прессов. Изучение реологических характеристик: модуль сжимаемости (G), коэффициент сжимаемости (kсж) и конечная деформация (ε*) позволяют установить зависимость между приложенным давлением прессования и плотностью получаемых прессовок [1].

В данной работе изучались чистые порошки Si3N4 «Плазмотерм» и Si3N4 «Stark», а также смеси нитрида кремния со спекающей добавкой на основе соединений алюминатов кальция CaO-Al2O3 в количестве 10 мас. %.  Порошки Si3N4 «Плазмотерм» и Si3N4 «Stark» имели разную структуру и размер частиц: 1,5-2 мкм для Si3N4 «Плазмотерм» и 1 мкм для Si3N4 «Stark». Частицы порошка спекающей добавки CaO-Al2O3 имели размеры от 100 до 300 нм и представляли собой агломераты с размерами до 3 мкм.

Для экспериментов подготавливали навески по 0,15 г и формовали в пресс-форме на установке «INSTRON» при 200 МПа. Расчетная часть исследования включала построение кривых «напряжения-деформации», которые представляют собой переход от начальной стадии роста напряжений к конечной стадии деформации частиц (рис. 1) [2]. Кроме того, установление зависимости оптимальной плотности от напряжения.

1 2 I II III

Рисунок 1 – Кривые зависимости деформации от напряжения порошка (1 – Si3N4 «Плазмотерм», 2 – Si3N4 «Плазмотерм» с 10 мас. % CaO-Al2O3).

Литература

1. Stolin A. M., Bazhin P. M., Pugachev D. V. The rheological behavior of powdered charge materials during cold uniaxial pressing //Russian Journal of Non-Ferrous Metals. – 2009. – Т. 50. – №. 3. – С. 290-293.

2. Kempen D., Piccolroaz A., Bigoni D. Thermomechanical modelling of ceramic pressing and subsequent sintering //International Journal of Mechanical Sciences. – 2019. – Т. 156. – С. 146-158.