Полимерные мембраны с активным металлогидридным наполнителем: синтез, физико-химические и газотранспортные свойства

Саввотин Иван Михайлович

Студент, 6 курс специалитета

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: 79166550606@mail.ru

Мембранное газоразделение – один из самых перспективных способов очистки и выделения газов из смесей. Особенно остро стоит проблема получения водорода из газовых смесей, содержащих CO2, CH4, N2, Ar. В промышленности для этой цели используют полимерные и металлические палладиевые мембраны. Полимерные мембраны имеют невысокую селективность при регулируемой в широких пределах проницаемости. Для палладиевых мембран характерна высокая селективность, но ограниченный срок службы и высокая стоимость. В качестве альтернативы палладию рассматривается использование гидридообразующих сплавов. В работе [1] отмечено, что использование активного интерметаллического наполнителя и полиэтилена в качестве матрицы позволяет получать композитные мембраны с высокой селективностью по отношению к водороду.

В настоящей работе для исследования влияния состава полимерной матрицы на свойства композитных мембран в качестве объектов выбраны коммерчески доступные полимеры: полиэтилен низкого давления (ГОСТ 20908-040), этилен-бутановый сополимер Sabic RT50035 и малеинизированный (3,2% масс.) полиэтилен Polybond 3109. В качестве наполнителей использовали интерметалиические соединения на основе LaNi5.

На первом этапе получения мембран проводили подготовку порошков: полимерные гранулы измельчали в ножевой мельнице, интерметаллид подвергали циклическому гидрированию-дегидрированию для уменьшения размера частиц и повышения реакционной способности по отношению к водороду. Для обеспечения качественного сопряжения металла и полимера на следующей стадии проводили механоактивационную обработку смеси порошков в планетарной шаровой мельнице в инертной атмосфере. Формование мембранных пленок из порошка проводили методом термопрессования. Для изучения влияния процессов гидридообразования в наполнителе на свойства мембран проводили их обработку в атмосфере водорода при давлении 25 атм.

Синтезированные композитные мембраны были охарактеризованы методами РФА, ДСК, СЭМ и механических испытаний. Определена степень кристалличности полимеров: полиэтилен низкого давления (ГОСТ 20908-040) – 75%, Sabic RT50035 – 46%, Polybond 3109 – 35%. Изучение газотранспортных свойств проводили барометрическим методом. По результатам измерений были определены проницаемость и идеальная селективность мембран по отношению к Н2, СH4, СО2, Не, Ar, N2. Установлена зависимость основных функциональных параметров мембран от их состава, условий синтеза и постсинтетической обработки.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 19-13-00207.

Литература

1. Strugova D. V., Zadorozhnyy M. Y., Berdonosova E. A., Yablokova M. Y., Konik P. A., Zheleznyi M. V., Klyamkin S. N. (2018). Novel process for preparation of metal-polymer composite membranes for hydrogen separation. International Journal of Hydrogen Energy, 43(27), 12146–12152.