Влияние промотирующей добавки MoO3 на свойства допированных азотом углеродных наноматериалов

Поляшова Т.В.

ведущий инженер

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: kpolyashova@yandex.ru

Понижение энергетического барьера для пиролиза углеродсодержащего вещества - это основная функция любого катализатора. Для катализаторов синтеза наноуглерода важное значение имеет функция, определяющая морфлогические структур образующегося продукта. Fe и Co относят к группе «растворение-осаждение углерода», где относительно большое количество (>10 ат.%) углерода растворяется в катализаторе. Mo принадлежит к группе элементов с функцией «образование-разложение карбида», характеризующейся тем, что образование карбидов в их присутствии происходит быстро и при низкой концентрации углерода [1]. Эти механизмы регулируются растворимостью углерода в металлической матрице и лёгкостью образования карбида металла, а также его стабильностью.

Использование Mo в качестве промотора позволяет уменьшить диаметр УНМ, повысить производительность катализатора и снизить количество углеродных примесей при CVD-синтезе. Добавление Mo значительно влияет на структуру наноматериалов и выход желаемого продукта.

Синтез N-УНМ осуществлялся в стальном реакторе проточного типа из смеси пропан-аммиак, в соотношении 1:1, со стационарном слоем катализатора (Al0,4Fe0,48Co0,12)2O3 + Х % MoO3, содержащего 3, 6 и 10 процентов промотирующего компонента.

Из анализа зависимости выхода продукта от содержания молибдена  в катализаторе видно, что максимальное количество продукта на грамм катализатора было получено на катализаторе, содержащем 6 % промотирующего компонента. Данная тенденция сохранялась при различных температурах и временах синтеза. Было установлено, что максимальные выходы продуктов за 1 час на всех трёх катализаторах были получены при температуре 790°С и составили 20, 24 и 21,5 гпрод/гкат, соответственно. Было отмечено, что образцы, полученные на катализаторах содержащих 6 и 10 % MoO3, отличались отсутствием сажи в продукте, что подтверждают снимки ПЭМ.

Содержание азота в образцах определялось с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). При увеличении температуры процесса от 750°С до 790°С наблюдается общее уменьшение содержания азота в N-УНМ, не зависимо от состава катализатора. Этот результат может быть связан с тем, что используемый в работе катализатор содержит элементы (Fe, Mo), которые являются активными в реакции синтеза аммиака, и при атмосферном давлении на таком катализаторе происходит разложение аммиака на водород и азот со снижением концентрации аммиака в газовой фазе до равновеснх значений.  Однако, при прочих равных условиях синтеза содержание азота в продуктах, полученных на катализаторе с 10% MoO3, оказалось больше, чем в других образцах (4,12 % масс), что вероятно связано с ускорением реакции синтеза допированных азотом нанотрубок.

Литература

1.  Lamouroux E., Serp Р., Kihn Y., Kalck P. Identification of key parameters for the selective growth of single or double wall carbon nanotubes on FeMo/Al2O3 CVD catalysts // Appl. Catal. A Gen. 2007. v. 323, p. 162–173.