Влияние катионов на свойства мембран и актуаторов на основе Nafion

Иванченко А.В., Морозов О.С., Бабкин А.В.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nuta.avi@gmail.com

Исполнительные устройства (актуаторы) на основе электроактивных полимеров (ЭАП) представляют собой трехслойные электромеханические преобразователи, состоящие из полимерной мембраны, покрытой с двух сторон электродами. При приложении напряжения между электродами происходит набухание одной поверхности устройства за счет миграции ионов электролита, что приводит к деформации всего устройства. В большинстве случаев в качестве электролита в таких устройствах используется вода, что может делать их непригодными для работы на воздухе из-за ее испарения. Для решения этой проблемы вместо воды используют нелетучие ионные жидкости; однако подвижность ионов в них ниже, что приводит к увеличению времени отклика устройства. Повысить эффективность устройств с ионными жидкостями можно, применяя ионные полимеры в качестве матрицы, что позволяет ввести дополнительные подвижные ионы. Ионные полимеры представляют собой молекулы, состоящие из повторяющихся нейтральных фрагментов и ковалентно связанных функциональных групп, способных к диссоциации. Дополнительными подвижными ионами выступают частицы H+, которые могут быть заменены на более массивные ионы для большей эффективности.

Целью данной работы было модифицирование Nafion катионами имидазолия (Im+) и метилимидазолия (MIm+) и исследование свойств мембран и актуаторов на основе полученного ионного полимера. Изначально были изготовлены мембраны состава ионный полимер/ионная жидкость. В качестве ионной жидкости использовали 1-метил-3-этилимидазолий тетрафтроборат. Изготовленные образцы оказались непрочными; для получения более прочной стабильной мембраны полимерный электролит поместили в матрицу из поли(винилиденфторида) (ПВДФ).

Для модифицированного катионами Nafion наблюдалось увеличение гидрофобности; по результатам ТГА было обнаружено увеличение термостабильности полимера. Ионную проводимость мембран измеряли методом импедансной спектроскопии. Результаты представлены в табл. 1.

Табл.  1. Проводимости мембран различных составов.

| Катион | σNafion_кат/ИЖ, мСм/см | σNafion_кат/ИЖ/ПВДФ, мСм/см |
| --- | --- | --- |
| H+ | 6,7±0,3 | 0,434±0,006 |
| Im+ | 11,8±1,5 | 0,8±0,2 |
| MIm+ | 10,9±0,7 | 0,69±0,05 |

Актуаторы были получены методом горячего прессования мембран с электродами на основе углеродных нанотрубок. Деформация измерялась при напряжении 2В в течение 200с (табл. 2). Все устройства выходили на максимальные значения за 85-120с, при этом за оставшееся время измерения не было замечено обратной релаксации устройств. При добавлении в состав электролитного слоя ПВДФ увеличивалось время отклика, но также наблюдалось увеличение блокирующей силы устройств.

Табл.  2. Свойства актуаторов.

| Cостав пленки | Деформация, % | Время отклика, с |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Im+/ИЖ | 0,27 | 8 |  |
| MIm+/ИЖ | 0,33 | 9 |  |
| Im+/ИЖ/ПВДФ | 0,35 | 15 |  |
| MIm+/ИЖ/ПВДФ | 0,20 | 20 |  |

Работа выполнена при поддержке российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-29-18090 мк)