Синтез наноразмерных оксидов в системе ZnO–Al2O3 методом программируемого соосаждения

Фисенко Н.А.,1,2 Симоненко Т.Л.,1 Горобцов Ф.Ю.,1 Симоненко Н.П.,1 Симоненко Е.П.,1 Севастьянов В.Г.,1 Кузнецов Н.Т.1

Студент, 2 курс специалитета

1Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

Москва, Россия

E–mail: fisenkonk@yandex.ru

В наше время прозрачные проводящие материалы – это основа большей части электроники. Благодаря прозрачным электродам стало возможным получение жидкокристаллических экранов (LCD), светодиодов (LED), солнечных батарей, сенсорных экранов и прочих устройств. На данный момент среди прозрачных электродов имеется пять приоритетных направлений – это оксидные материалы (TCO - Transparent Conductive Oxides), углеродные нанотрубки (CNT), графен, органические электроды (среди которых особое внимание уделяется PEDOT:PSS), а также металлические нанопроволоки. Прозрачные проводящие оксиды же в данном контексте являются наиболее популярными материалами за счет своей относительной дешевизны, большого разнообразия химических составов и малого удельного сопротивления. При этом, как известно, жидкофазные методы синтеза являются наиболее универсальными и эффективными при получении как оксидных нанопорошков [1] и тонких плёнок [2], так и функциональных керамических материалов [3-5]. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса синтеза наноразмерных оксидов в системе ZnO–Al2O3 методом программируемого соосаждения. В качестве прекурсоров в работе применялись ацетаты цинка и алюминия в различных соотношениях, к водным растворам которых в программируемом режиме с определённой скоростью добавлялся раствор гидроксида натрия до достижения необходимого значения pH. Выделившиеся осадки отделялись от маточных растворов и промывались дистиллированной водой путём циклического центрифугирования, после чего они подвергались сушке при 100°С. Термическое поведение полученных порошков изучалось с помощью синхронного (ТГА/ДСК) термического анализа, результаты которого позволили определить оптимальные условия термообработки для полного разложения гидроксидов и формирования оксидов в системе ZnO–Al2O3. Фазовый и элементный состав продуктов определялся с применением рентгенофазового и энергодисперсионного элементного анализа, соответственно. Микроструктура нанопорошков контролировалась методами растровой электронной и сканирующей зондовой микроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-33-20248).

Литература

1. Egorova T.L. Study of the effect of methods for liquid-phase synthesis of nanopowders on the structure and physicochemical properties of ceramics in the CeO2–Y2O3 system // Russ. J. Inorg. Chem. 2017. V. 62. № 10. P.1275.

2. Simonenko T.L. Microstructural, electrophysical and gas-sensing properties of CeO2–Y2O3 thin films obtained by the sol-gel process // Ceramics International. 2020. V. 46. № 1. P. 121.

3. Simonenko T.L. Spark plasma sintering of nanopowders in the CeO2-Y2O3 system as a promising approach to the creation of nanocrystalline intermediate-temperature solid electrolytes // Ceramics International. 2018. V. 44. № 16. P. 19879.

4. Simonenko T.L. Synthesis of BaCe0.9-xZrxY0.1O3-δ nanopowders and the study of proton conductors fabricated on their basis by low-temperature spark plasma sintering // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. V. 44. P. 20345.

5. Kalinina M.V. Synthesis and investigation of nanoceramics based on cobalt metaniobate // Glass Physics and Chemistry. 2014. V. 40. № 5. P.578.