Реологические свойства тройной системы Al2O3-MgO-Y2O3.

Гуменникова Е.А.1, Сенина М.О.1,Титов Д.Д.2, Щербакова Г.И.3

Студент, 4 курс бакалавра

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

3 АО “Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений”, Москва, Россия

E–mail: gum.e@yandex.ru

В современном мире огромным спросом пользуются керамические материалы на основе Al2O3. Благодаря комплексу ценных свойств, таких как высокая химическая стойкость, твердость, термостойкость, корундовая керамика находит широкое применение в различных областях техники.  Однако такая керамика также имеет ряд недостатков: высокая чувствительность к абразивному воздействию, низкая трещиностойкость, что ограничивает ее применение в качестве конструкционного материала. Для повышения механических свойств добавки в виде индивидуальных чистых оксидов или комбинированного состава.

Известно, добавка MgO в количестве 0,3-1 масс.%  существенно влияет на кристаллизацию Al2O3, размер кристаллов в такой керамике не превышает 15 мкм, но не приводит к снижению температуры спекания [1].  Введение в состав керамической шихты оксида иттрия, как правило, приводит к значительному снижению температуры спекания керамики, содержащей оксид алюминия [2].  Также в работе [3] было показано, что введение добавок MgO и Y2O3 оказывает положительное влияние на механические свойства и микроструктуру алюмооксидной керамики, причем эффективна именно композитная добавка, включающая MgO и Y2O3, а не отдельно MgO или Y2O3.

В данной работе были получены керамообразующие органомагнийоксаниттрийоксаналюмоксаны, которые в процессе пиролиза на воздухе, приводят к образованию высокочистого керамического порошка на основе смеси оксидов алюминия, иттрия и магния заданного состава xMgO·yAl2O4·zY2O3[4]. Пиролиз проводили при 700°, 800° и 900°С. Порошки были охарактеризованы ДСК, РФА, БЭТ, СЭМ и гранулометрическим анализом. Были исследованы реологические свойства тройной системы Al2O3-MgO-Y2O3, по методике описанной нами ранее в работе [5]. Рассчитаны модуль сжимаемости и коэффициент сжимаемости, исходя из полученных данных, были построены кривые зависимостей «напряжение-деформация» для различных температур термолиза.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что температура пиролиза незначительно влияет на реологические свойства.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-39.2019.3

Литература

1. Балкевич В. Л. Техническая керамика. – 1968.

2. Бугаева А. Ю. влияние оксида иттрия на свойства двойных алюминийсодержащих оксидов и керамики на их основе //Челябинск. – 2003. – С. 2.

3. Liu H. H. et al. Effects of MgO and Y2O3 on the microstructure and mechanical properties of Al2O3 ceramics //Key Engineering Materials. – Trans Tech Publications Ltd, 2014. – Т. 589. – С. 572-577.

4. Стороженко П. А. и др. Органоалкоксиалюмоксаны и бескремнеземное связующее на их основе //Неорганические материалы. – 2007. – Т. 43. – №. 3. – С. 373-382.

5. Gumennikova E. A. et al. Rheological properties of MgAl2O4 obtained from preceramic organomagnesiumoxanealumoxanes //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Т. 1347. – №. 1. – С. 012062