Технология получения и исследование свойств костных цементов в системе фосфат кальция-фосфат магния с соотношением (Ca+Mg)/Р=1,5; 1,67; 2

Крохичева П.А.1, Гольдберг М.А.1

Аспирант ИМЕТ РАН

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Российская Федерация

E–mail: polinariakroh@gmail.com

Применение кальций фосфатных цементов в медицинской практике значительно увеличилось за последнее время, также продолжаются активные исследования в данной области, однако, такие цементы имеют ряд недостатков, включая в себя недостаточные механические характеристики и низкую скорость резорбции [1].

Создание костных цементов и керамики на основе системы фосфат кальция-фосфат магния является перспективным направлением в биоматериаловедении и позволяет достичь синергии преимуществ обоих компонентов системы. Известно, что фосфаты кальция являются основным минеральным компонентом костной ткани и обеспечивают биосовместимость и остеокондуктивность материалов на их основе. В тоже время, магний является важнейшим элементом в организме человека, стимулируя пролиферации остеобластов и оказывая тем самым воздействие на их минерализацию.

В данной работе был произведен синтез порошков костных цементов в системе CaO-MgO-P2O5 (рисунок 1) с замещением магния 20, 40 и 60 мол.% методом осаждения из водного раствора солей по реакциям 1-3. Были получены образцы цементов, применяя цементную жидкость на основе NaH2PO4, установлено время схватывания и изучено структурно фазовое состояние образцов. Исследование механических свойств показало среднее значение прочности 39,9±3 МПа (для образцов системы (Ca+Mg)/Р=1,5, содержащих 60% Mg). Было показано отсутствие острой цитотоксичности цементных образцов в отношении клеток человека MG-63.

| Рисунок 1- Диаграмма состояния системы CaO-MgO-P2O5 | (3-3x)Ca(NO3)2+3xMg(NO3)2 +2NH4OH+2(NH4)2HPO4= Ca(3-3x)Mgx(PO4)2+6NH4NO3+2H2O (10-10x)Ca(NO3)2+10xMg(NO3)2 +8NH4OH+6(NH4)2HPO4= Ca(10-10x)Mg10x(PO4)6(ОН)2 +20NH4NO3+6H2O 4(1– x)Ca(NO3)2 + 4xMg(NO3)2 + 4(NH4)2HPO4 + 8NH4OH = Ca(4-4x) Mg4xO(PO4)2 +16 NH4NO3 + 6 H2O, где х=0,2; 0,4; 0,6. | (1) (2) (3) |
| --- | --- | --- |

Литература

- Barinov S. M., Komlev V. S. Calcium phosphate bone cements //Inorganic Materials. – 2011. – Т. 47. – №. 13. – С. 1470-1485.