Влияние наноразмерной целлюлозы на свойства легкомелованной бумаги.

Аникушин Б.М.,1 Лагутин П.Г.,1 Сухомлина К.А.1, Канбетова А.М.1

Аспирант, 3 курс

1Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина химический факультет, Москва, Россия

E–mail: anikushin.b@gubkin.ru

Несмотря на достижения в лабораторных и пилотных масштабах, все еще существует ряд проблем, которые необходимо решить для производства бумажной продукции с добавлением наноразмерной целлюлозы в промышленных масштабах. Главным препятствием, которое требуется преодолеть для успешной коммерциализации наноразмерной целлюлозы, является высокое потребление электроэнергии, вызванное необходимостью механической дезинтеграции волокон на нановолокна. Однако, наблюдающийся прогресс в отечественных разработках в области получения нанофибриллярной целлюлозы дает основание надеяться на то, что при сочетании механической обработки с предварительной обработкой (например, химическая) удастся существенно снизить потребление энергии.

Добавление наноразмерной целлюлозы в бумажную продукцию позволяет создавать новые виды бумаги для высококачественной печати, декоративную бумагу с радужными пленками из дисперсной целлюлозы, новые фильтрующие композиционные материалы, бумагу для медицинских целей с антибактериальными свойствами, упаковочные материалы (в том числе, гофрированный картон), бумагу для упаковки, а так же составы для ликвидации нефтеразливов

В настоящей работе исследовалось влияние добавления нанофибриллярной целлюлозы (НФЦ) на свойства легкомелованной бумаги. Изготовление легкомелованной бумаги с добавлением НФЦ осуществляли на экспериментальном стенде ОАО «ЦНИИБ». Сырьё для получения НФЦ – безлигнинная целлюлоза.

Смешение компонентов и приготовление меловальной композиции с введением НФЦ осуществляли на мешалке с регулируемой скоростью перемешивания 100-800 об/мин. В мешалку подавали воду, диспергатор, пигмент в расчетных количествах и часть нанофибриллярной целлюлозы в виде геля концентрацией 2 %. В течение 30 минут проводили диспергирование при 800 об/мин. Введение компонентов меловального состава осуществляли поэтапным перемешиванием каждого компонента.

В композицию вводили связующие вещества в виде дисперсий и в растворенном виде (крахмал, карбоксиметилцеллюлоза). В комплексное связующее вводили оставшуюся часть 2 %-ой нанофибриллярной целлюлозы. Вспомогательные вещества вводили в товарном виде. Перемешивание производили при 100 об/мин в течение 10 мин. Концентрация сухих веществ в меловальном составе - 56%. Готовую меловальную композицию фильтровали через сито 200 меш.

Качество меловального состава оценивали по физико-химическим и реологическим свойствам:

а) содержание сухих веществ – 56 %;

б) рН – 8,5;

в) динамическая вязкость – 530 сПз;

г) водоудерживающая способность меловального состава – 54 %;

д) удержание минеральных пигментов (мела) – 100%.

Проведенные испытания показали, что введение НФЦ в композицию меловального состава по сравнению с бумагой контрольного варианта привело к повышению показателей качества легкомелованной бумаги: стойкости поверхности к выщипыванию по Деннисону на 18,6 % и красковосприятия на 17,4 %.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90292