Сонохимическая обработка Ti3C2Fx(OH)y в присутствии органических соединений

Осипов Н.И.

аспирант 4 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: tgbhu@mail.ru

MXene – слоистые карбиды или смешанные карбидонитриды переходных металлов состава Mn+1XnTm, где M – переходный металл, X – углерод и/или азот и T – функциональные группы (-О, -ОН, -F). Благодаря гибкости химического состава, представители этого класса соединений рассматриваются как перспективные материалы для многих областей применения, включая катализ [1], создание устройств хранения и накопления энергии [2] и прозрачных проводящих пленок [3] и др.

В настоящей работе Ti3C2Fx(OH)y получили обработкой Ti3AlC2 1М раствором NH4HF2 при температуре 70°С в течение 16 часов и исследовали влияние органических добавок на процесс расслаивания полученного соединения при ультразвуковом воздействии в течение 2 часов. В качестве добавок выступили водные 3% растворы мочевины, тетраметиламмоний хлорида (TMACl) и гидразина, а также чистый диметилсульфоксид (ДМСО). Полученные образцы исследовали методами РФА, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопией.

Согласно данным РФА, заметное изменение межслоевого расстояния в Ti3C2Fx(OH)y произошло лишь при УЗ-обработке в ДМСО, о чем свидетельствует смещение влево рефлекса [004] относительно его положения в исходном образце (рис. 1а). Изменение структуры также заметно на снимках СЭМ: отдельные «стопки» слоев Ti3C2Fx(OH)y сменились протяженной слоистой структурой (рис. 1б).

мочевина

гидразин

TMACl

ДМСО

исходный

[004]

а)

б)

в)

Рисунок 1. Рентгенограммы исходного и подвергнутых УЗ-обработке образцов (а), СЭМ снимки исходного (б) и обработанного в ДМСО (в) Ti3C2Fx(OH)y.

Работа выполнена при поддержке Российский фонд фундаментальных исследований, проект РФФИ 19-03-00713

Литература

1. Seh, Z. W.; Fredrickson, K. D.; Anasori, B.; Kibsgaard, J.; Strickler, A. L.; Lukatskaya, M. R.; Gogotsi, Y.; Jaramillo, T. F.; Vojvodic, A. Two-Dimensional Molybdenum Carbide (MXene) as an Efficient Electrocatalyst for Hydrogen Evolution // ACS Energy Letters. 2016, №1, p. 589−594

2. Ghidiu, M.; Lukatskaya, M. R.; Zhao, M. Q.; Gogotsi, Y.; Barsoum, M. W. Conductive Two-Dimensional Titanium Carbide ’clay’ with High Volumetric Capacitance // Nature. 2014, №516, p. 78−81.

3. Dillon, A. D.; Ghidiu, M. J.; Krick, A. L.; Griggs, J.; May, S. J.; Gogotsi, Y.; Barsoum, M. W.; Fafarman, A. T. Highly Conductive Optical Quality Solution-Processed Films of 2D Titanium Carbide // Advanced Functional Materials. 2016, №26, p. 4162−4168