Разработка и изучение новых первапорационных мембран на основе полифениленизофталамида, модифицированного водорастворимыми производными фуллерена

Лямин В.П.,1 Дмитренко М.Е., 1 Пенькова А.В., 1 Золотарев А.А., 1 Ермаков С.С. 1

Студент 3 курса бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lyamin.vlad.322@gmail.com

В настоящее время проблема сохранения природы и экологии становится наиболее важной для современного общества, в связи с чем разработка процессов устойчивого развития (sustainable processes) является одним из наиболее актуальных и важных направлений. Одними из таких процессов являются мембранные процессы, так как они являются ресурсо- и энергосберегающими, экологически безопасными. Наиболее перспективным мембранным методом для разделения жидких низкомолекулярных смесей является первапорация. Данный метод используется в различных областях промышленности, в связи с тем, что может быть использован для разделения азеотропных и изомерных смесей, близкокипящих и термически неустойчивых веществ. В данной работе метод первапорации применяется для разделения смеси метанол-толуол в связи с тем, что разделение данной смеси с помощью дистилляции крайне затруднено из-за образования азеотропной смеси (72 масс.% метанола - 28 масс.% толуола). Разделение этих веществ необходимо в связи с их широким применением в фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности. При быстром развитии первапорации и для проведения более эффективного разделения требуется разработка новых мембранных материалов с улучшенными транспортными характеристиками. Одним из способов решения данной проблемы является модификация известных полимеров углеродными наночастицами, а именно, создание мембран со смешанной матрицей.

Целью данной работы являлась разработка новых мембран на основе полифениленизофталамида (ПА), модифицированного фуллереном и его производными (полигидроксилированным фуллереном (фуллеренолом), карбоксифуллереном, производным фуллерена с L-аргинином), с улучшенными характеристиками для первапорации смеси метанол-толуол. Было проведено изучение эффекта введения различных наночастиц в ПА матрицу на их физико-химические и транспортные свойства. Структура и физико-химические свойства разработанных мембран были изучены различными методами анализа (ИК и ЯМР спектроскопии, атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии, измерением краевых углов и проведением сорбционных экспериментов). Транспортные свойства ПА мембран со смешанной матрицей были оценены в процессе первапорации для разделения смеси метанол-толуол в широком концентрационном диапазоне.

Было продемонстрировано, что модификация ПА мембран производными фуллерена за счет наличия у них функциональных групп приводит к значительным изменениям внутренней структуры и поверхностных свойств и, как следствие, к улучшенным транспортным характеристикам по сравнению с мембранами на основе ПА и его композита с фуллереном.

Благодарности

Работа была поддержана Российским Научным Фондом [грант № 17-73-20060]. Экспериментальная работа была поддержана Ресурсными Центрами Санкт-Петербургского государственного университета: "Нанотехнологии", "Магнитно-резонансные методы исследования", "Термогравиметрические и калориметрические методы исследования", "Рентгенодифракционные методы исследования", "Методы анализа состава вещества", "Нанофотоника", "Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники" и  "Геомодель".