Гальваностатическое окисление высокоориентированного пиролитического графита в разбавленных растворах азотной кислоты

Камаев А.О., Орлов Г.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kamaevalexey@gmail.com

Оксид графита (ГО) является перспективным материалом для различных применений: гибкие дисплеи [1], суперконденсаторы [2], проводящие пленки [3]. На сегодняшний день большое количество работ посвящено синтезу оксида графита как химическим, так и электрохимическим способом, однако, в большинстве случаев, в качестве исходного углеродного сырья используется природный графит. Поскольку ГО может быть использован в качестве прекурсора для получения графена, для которого одной из основных характеристик является латеральный размер частицы, было предложено использовать высокоориентированный пиролитический графит (ВОПГ) в качестве углеродного сырья. В литературе показано, что в при электрохимическом окислении ВОПГ в концентрированных растворах азотной кислоты преимущественно образуются интеркалированные соединения графита [4], однако системы с разбавленным электролитом не были исследованы.

Целью данной работы являлось электрохимическое окисление ВОПГ в растворах азотной кислоты в гальваностатическом режиме и исследование влияния таких параметров как сила тока, количество пропущенного электричества, а также концентрация электролита и подбор оптимальных условий для получения ГО. Синтез проводили в трехэлектродной ячейке с хлорсеребряным электродом сравнения. Полученные образцы окисленного графита исследовались методами рентгеновской дифракции (РФА) и подвергались гидролизу. Гидролизованный окисленный графит изучался при помощи РФА, спектроскопии комбинационного рассеяния, а также инфракрасной спектроскопии.

В ходе работы было показано, что образование интеркалированных соединений графита (ИСГ) образуется уже при количестве 150 Кл/г даже в разбавленных растворах азотной кислоты, а при концентрации азотной кислоты в 50-60% количестве электричества в 5000 Кл/г, графеновая структура нарушается и появляется фаза оксида графита. Под действием воды низшие ступени ИСГ переходили в высшие или переокисленный графит. В случае концентрированных электролитов и больших количеств электричества, оксид графита являлся доминирующей фазой.

Таким образом была обнаружена зависимость между концентрацией азотной кислоты, количеством электричества и продуктами электрохимической реакции.

Литература

1. Mermoux M., Touzain Ph. and Yazami R. Lithium-graphitic oxide cells. Part II: High specific surface area graphitic oxide as cathode material for lithium batteries. // Journal of Power Sources. 1985. V. 14. P. 99 – 104.

2. Hong X., Weidong Y., Wang A., Chung D. L. Graphite oxide paper as a polarizable electrical conductor in the through-thickness direction. // Carbon. 2016. V. 109. P. 874–888.

3. Lee D. W., Los Santos V L. De., Cole J. M., and Barnes C. H. W. The Structure of Graphite Oxide: Investigation of Its Surface Chemical Groups. // The Journal of Physical Chemistry. 2010. V. 114. P. 5723–5728.

4. Avdeev V.V., Tverezovskaya O.A., Sorokina N.E. Spontaneous and Electrochemical Intercalation of HNO3 into Graphite. // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals // 2000. V. 340. P. 137-142.