Оценка влияния кислотно-основной природы наполнителя на адгезионные свойства эпоксиполимерных матриц

Григорьева Т.А.

Аспирант, 2  курс аспирантуры

Коми научный центра уральского отделения Российской академии наук, Сыктывкар, Россия

E–mail: grigorjeva/tan@gmail.com

Актуальным вопросом в области создания композиционных органо-неорганических материалов остается совершенствование эксплуатационных характеристик готовых композитов, таких как стойкость к вибрационным нагрузкам, удельный вес, защитное и антикоррозионное действие и т.п. Одним из успешных направлений в части модифицирования эпоксидных материалов является введение в полимерную матрицу нанодисперсных оксидов металлов и переходных элементов [1,2]. Установлено, что введение оксидных наполнителей позволяет увеличить теплостойкость и улучшить прочностные характеристики, приводит к росту модуля упругости, улучшает устойчивость эпоксидных покрытий к трещинам и дефектам, влияет на температуру отверждения и стеклования и прочие структурные свойства модифицированных композитов [3].

Для прогнозирования свойств модифицированного композиционного материала необходимо понимание характера взаимодействия наночастиц с компонентами полимерной матрицы, а также взаимосвязи поверхностных энергетических характеристик полимеров в широком спектре кислотно-основной составляющей свободной поверхностной энергии и их адгезионного взаимодействия с различными субстратами.

Конечной целью исследования автора является получение корреляционной зависимости между кислотно-основной природой различных оксидов и адгезионными характеристиками модифицированных ими эпоксиполиамидных материалов.

К настоящему времени в рамках реализации поставленной цели выполнена работа по изучению кислотно-основных свойств нанодисперсного оксида алюминия и проведен анализ влияния введения данного оксида в полимерную матрицу на ее адгезионные свойства относительно стального субстрата.

В результате проведенных исследований установлено, что введение нанодисперсного оксида алюминия в полимерную матрицу улучшает смачиваемость эпоксидного связующего. Взаимодействие между наночастицами оксида алюминия и эпоксидной матрицей, зависит от физико-химических особенностей поверхности частиц и оказывает большое влияние на дальнейшие процессы, протекающие на границе раздела адгезив/субстрат. Очевидно, что на смачивающую способность и работу адгезии оказывают совокупное влияние содержание полярных групп в поверхностном слое полимера и кислотно-основные характеристики модифицирующего компонента.

Литература

1. In-Yup Jeon, Jong-Beom Baek. Nanocomposites Derived from Polymers and Inorganic Nanoparticles.  Materials 2010, 3, P. 3654-3674.

2.	Galy J., Moysan J., El Mahi A. et al. Controlled reduced-strength epoxy-aluminium joints validated by ultrasonic and mechanical measurements/ International Journal of Adhesion & Adhesives 72 (2017) P. 139–146.

3.	Trueba M., Trasatti S.P. γ-Alumina as a Support for Catalysts: A Review of Fundamental Aspects. Eur. J. Inorg. Chem. 2005, Р. 3393–3403.6. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики России).