Синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 с использованием механохимической активации

Шевченко Н. С.1,2, Гусев А. А.2,

Студентка 4-го курса бакалавриата

1Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

2Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия.

e-mail: shevchenko.2506@mail.ru

В данной работе рассмотрен синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 с использованием механохимической активации и обжига в широкам диапазоне температур. Пьезокерамика широко используется в различных областях техники. Для придания керамике пьезоэлектрических свойств ее поляризуют в электрическом поле. Керамика представляет собой твердый, химически инертный материал, не чувствительный к влажности и другим атмосферным воздействиям, а так же является одним из перспективных материалов нашего времени [1].

Синтез образцов проводился из оксидов соответствующих металлов, чистотой не ниже марки ЧДА тремя способами .

1 способ: синтез порошков из оксидов. Смесь Yb2O3 и Nb2O5 в виде порошков стехиометрического состава активировалась в планетарно центробежной шаровой мельнице АГО-2 в течение 10 минут, затем добавляли PbO на 3% вес выше стехиометрии для предотвращения его потерь в процессе спекания, и активировали еще 10 минут. Из полученного продукта прессовались образцы в виде таблеток d=10 мм, h=2 мм с помощью гидравлического пресса под давлением 10 т/см2 без пластификатора. Спекание проводилось в печи ПВК–2,в диапазоне температур от 600°С до 1200°С. Полученные образцы охлаждались вместе с печью после ее выключения. Спеченные образцы взвешивались с точностью до 0,001 г., геометрический размер измерялись с точностью до 0,01 мм. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнялся на дифрактометрах ДРОН-3 и BRUKER.

2 способ: синтез из прекурсоров. Данная система синтезировалась из двух видов прекурсоров YbNbO4. Один из них был синтезирован из оксидов при 1000°С и содержал фазы иттербий ниобата около 38%, остальное не прореагировавшие исходные оксиды.

Второй прекурсор YbNbO4 был получен в результате обжига при 1300°С. Был получен чистый ниобат иттербия без примеси исходных реагентов.

Так же как и в 1 способе к вышеперечисленным прекурсорам добавляли оксид свинца на 3% вес выше стехиометрии, для предотвращения его потерь в процессе спекания, и активировали еще 10 минут и проводилось спекание образцов.

Проведя РФА данных образцов мы установили, что получили беспримесную структуру перовскита [2].

Железо попадающее в виде намола при механической активации может изменять структуру полученной керамики. Для установления влияния железа на структуру были проведены дополнительные исследования в которых железо (Х) вводилось согласно уравнения: (1-Х) Pb2YbNbO6 + Х Pb2FeNbO6, где Х = 0,4; 0,6; 0,8.[3].

Литература

1.Б. Яффе., У. Кук., Г. Яффе. Пьезоэлектрическая керамика, пер. с англ., М.,1974;

2.Шевченко Н. С., Гусев А. А. Синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 c использованием механохимической активации // XIII Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации.», 2019 г. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. – С. 156-159.

3. Шевченко Н. С. Синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 c использованием механохимической активации / Н. С. Шевченко, А. А. Гусев // Химические технологии функциональных материалов – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. – С. 372-375.