Исследование высокоэнергетического порошка системы Al-Mg

Соколов С.Д., Никитин П.Ю.

Аспирант, 1 курс аспирантуры

Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Томск, Россия

E–mail: sokolovsd95@gmail.com

Повышение энергетических характеристик высокоэнергетических материалов, совершенствование традиционных и поиск новых компонентов является актуальной задачей для многих областей науки и техники. Введение порошков металлов и их сплавов улучшают показатели высокоэнергетических составов взрывчатых веществ, ракетных топлив, пиротехники и др [1]. Мелкодисперсные порошки металлов, входящие в составы высокоэнергетических систем, преимущественно используются в качестве компонентов для регулирования скорости горения и теплоты сгорания [2]. Скорость горения таких систем зависит от дисперсности введенных порошков. Применение порошков магния в горючих смесях имеет ряд преимуществ. Пиротехнические составы с магниевым порошком воспламеняются при более низкой температуре, чем с алюминиевым порошком или пудрой, и могут использоваться для зажигания составов с высокой температурой воспламенения. Актуальность данной работы заключается в создании высокоэнергетической добавки нового поколения на основе сплава Al-Mg с повышенными энергетическими характеристиками. В данной работе получен металлический порошок системы Al-Mg измельчением предварительно полученного сплава с последующей механической активацией в планетарном мельнице. Использование метода механической активации в планетарных мельницах делает реальным получение материалов со свойствами, которые другими способами получить очень трудно или вовсе невозможно [3]. Предварительно на основе данных диаграммы состояния Al-Mg был получен эвтектический сплав алюминия и магния. Исходными материалами для получения Al-Mg сплава были выбраны технически чистый алюминий марки A0 (99 масс. % Al) и технически чистый магний марки Мг-95 (99,95 масс. % Mg). Сплав изготавливался методом литья в шамотно-графитовый тигель. После полученные слитки измельчались, полученный порошок активировали в планетарной мельнице в среде инертного газа (аргона). Частота вращения барабанов мельницы составляла 12 Гц, механическая активация осуществлялась в течение 7 часов с отбором проб каждый час. Для каждой партии проб были проведены калориметрические исследования (термоанализатор «Mettler Toledo» (модуль TGA/SDTA 851), в диапазоне температур от 25 оС до 1200 оС в атмосфере воздуха), элементный анализ (рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRF-1800), а также анализ дисперсности (прибор FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec Plus).

Анализ данных показал, что увеличение продолжительности механической активации в планетарной мельнице приводит к значительному уменьшению размера частиц: от 180 мкм (2 часа) до 30 мкм (3 часа). Данные калориметрических исследований показали, что увеличение времени механической активации смещает экзотермический пик в зону более низких температур.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10042).

Литература

1. Dreizin E. L. Metal-based reactive nanomaterials //Progress in energy and combustion science. – 2009. – Т. 35. – №. 2. – С. 141-167.

2. Лука Д. и др. Горение смесевых твердых топлив с наноразмерным алюминием //Физика горения и взрыва. – 2005. – Т. 41. – №. 6. – С. 80-94.

3. Черник Г. и др. Измельчение и механическое легирование в планетарных мельницах //Наноиндустрия. – 2007. – №. 5. – С. 32-35.