Синтез и исследование свойств оксофумарата висмута (III)

Лунёва Е.Е.1,2, Мищенко К.В.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

E–mail: yevgeniyalunyova@gmail.com

По данным статистики Всемирной организации здравоохранения ежегодно умирает от рака желудка более 750 тыс. человек. Органические соли висмута нашли широкое применения для лечения инфекций, вызванных Helicobacter pylori. Соли фумаровой кислоты в современной медицине используют как лекарственные субстанции в парентеральной и пероральной терапии. Исходя из выше сказанного, получение оксофумарата висмута для медицины является актуальным.

В следствие низкой растворимости фумаровой кислоты, 6,3 г/л при (25±1) °С и 31 г/л при (70±2) °С, получение оксофумарата висмута проводили добавлением твердого реагента в хлорнокислый раствор висмута. Известно, что разбавление водой хлорнокислых растворов висмута не приводит к образованию гидроксокомплексов, при этом не происходит захвата примесей из маточного раствора и последующего встраивания их в структуру осадка. Так, при осаждении с молярным соотношением висмута к фумарат-иону (n) равном 2 и Т=(23±1) °С по данным рентгенофазового анализа (РФА) образуется многофазный продукт с рефлексами исходной фумаровой кислоты. При n=2 и T=(60±2) °С рефлексы полученного соединения отсутствуют в базе данных ICSD и не соответствуют рефлексам исходной фумаровой кислоты. По данным химического анализа, содержание Bi3+ в образце (73,7 %) соответствует теоретическому значению (74,1 %) для соединения состава C4H2O4(BiO)2. По данным ИК-спектроскопии в процессе синтеза происходит замещение протонов карбоксильных групп на висмутсодержащий катион с образованием оксофумарата висмута. Так, в ИК-спектре оксофумарата висмута по сравнению со спектром исходной фумаровой кислоты исчезают полосы, принадлежащие колебаниям ν(С=О) карбоксильных групп 1677 см-1, а также валентные 3084 см-1 и деформационные колебания 1180-1319 cм-1 связи О-Н, что указывает на присутствие в соединении дважды депротонированных карбоксильных групп анионов фумаровой кислоты. Также появляются полосы валентных колебаний асимметричных νаs(СОО-) при 1511 см–1 и симметричных νs(СОО-) при 1396 см–1. Разница между значениями волновых чисел ∆(νаs-νs)СОО- равна 116 см–1, что соответствует бидентатной координации связей висмута с карбоксилатными группами при неполном выравнивании длин связей в карбоксилатном анионе аналогично фумаратам редкоземельных металлов.

Синтез соединений висмута в промышленности проводят осаждением из азотнокислых растворов через стадию образования твердых оксогидроксонитратов висмута (ОГНВ) [1]. В данной работе был рассмотрен синтез оксофумарата висмута с использованием прекурсоров [Bi6O5(OH)3](NO3)5∙3H2O (IV) и [Bi6O4(OH)4](NO3)6∙H2O (II), поскольку по морфологии они являются плоскопризматическими кристаллами, хорошо отделяемыми от маточного раствора. РФА продуктов реакции соответствует полученному ранее соединению C4H2O4(BiO)2, однако все рефлексы аморфизированные, что говорит о том, что образец плохо окристаллизован. После последующей промывки растворами фумаровой кислоты (70±2) ºС содержание NO3- в образце не менее 1,24 %.

Методами малоуглового рассеяния лазерного излучения и сканирующей электронной микроскопией установлено, что оксофумарат представляет собой сферические частицы размером до 30 мкм, которые в свою очередь состоят из тонких нанопластинок.

Литература

- 1. Юхин Ю.М., Барышников Н.В., Афонина Л.И., Татаринцева М.И. Очистка висмута при гидролизе азотнокислых растворов // Журн. прикл. химии. – 1990. – Т 63, № 1. – С. 14-18.