Самораспространяющийся высокотемпературный синтез композита AlMgB14-TiB2 в режиме сопряженного горения

А. Е. Матвеев, П. Ю. Никитин

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Физико-технический факультет, Томск, Россия.

cool.mr.c@mail.ru

Композиционный материал AlMgB14-TiB2, из-за своей высокой твердости (до 42 ГПа), представляет большой интерес в качестве износостойкого покрытия. Композиты AlMgB14-TiB2 получают методом горячего прессования смеси порошков (Al-Mg-14B) + 30 масс. % TiB2 [1]. Известно, что при получении TiB2 методом СВС выделяется большое количество тепла, которое может быть использовано для инициирования слабоэкзотермических реакций при сопряженном горении двух систем [2-5]. Целью работы является исследование процессов сопряженного горения порошковой смеси (Al-Mg-14B)-(Ti-2B).

В качестве компонентов смеси Al-Mg-14B использовались порошки аморфного бора, магния и алюминия. Порошки смешивались в стехиометрическом соотношении в среде этилового спирта. Далее к полученной смеси добавляли 30 масс. % (Ti+2B). Смесь сушилась в вакуумном шкафу в течение 4 часов при температуре 180 ОС. Далее из порошковой смеси прессовались образцы диаметром 23 мм. Образцы помещались в реактор постоянного давления. Горение образцов осуществлялось в среде инертного газа аргона. Инициирование синтеза проводилось локальным нагревом верхней поверхности образца. Температура горения измерялась при помощи вольфрам рениевых термопар. Процесс горения фиксировался на видеокамеру.

Показано, что процесс синтеза протекал в режиме послойного горения образцов. Установлено, что температура и скорость горения смеси равны 1600 оС и 1.5 см/с соответственно. Рентгенофазовый анализ продуктов горения показал наличие фаз: TiB2, AlMgB14, MgAl2O4. Установлено, что донорной реакцией является взаимодействие титана и бора, в процессе которой выделяется тепло. Это тепло затрачивается на проведение акцепторной реакции AlMgB14. Фаза MgAl2O4 является побочной. Появление этой фазы связано с загрязнением исходной смеси примесями (B2O3).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-79-10042).

Список литературы

- Cook B. A. et al. A new class of ultra-hard materials based on AlMgB 14 //Scripta materialia. – 2000. – Т. 42. – №. 6. – С. 597-602.

- Amosov A. P., Borovinskaya I. P., Merzhanov A. G. Powder technology of self-propagating high-temperature synthesis of materials //Mashinostroenie, Moscow. – 2007. – С. 567.

- Merzhanov, A.G., Thermally Coupled Processes of SelfPropagating HighTemperature Synthesis, Dokl. Akad. Nauk, 2010, vol. 434, nos. 4–6 [Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 2010, vol. 434, pt. 2, pp. 159– 162.

- Maslov, V.M., Borovinskaya, I.P., and Merzhanov, A.G., Mechanism of Combustion for TiWC Mixtures and Optimal Conditions for SHS Production of Solid Solu tions, Preprint, Chernogolovka: Inst. Chem. Phys., 1978.

- Kunrath A. O., Reimanis I. E., Moore J. J. Combustion synthesis of TiC–Cr3C2 composites //Journal of alloys and compounds. – 2001. – Т. 329. – №. 1-2. – С. 131-135.