Синтез дисперсионно легированных композиционных материалов на NiCr-основе методом центробежной СВС-металлургии

Захаров К.В.,1Андреев Д.Е.,1Юхвид В.И.,1Хоменко Н.Ю.,1Сачкова Н.В.1

Аспирант второго года обучения и младший научный сотрудник ИСМАН РАН

1Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук

Черноголовка, Россия

E–mail: zakharov@ism.ac.ru

В настоящее время основным промышленным способом получения композитов является энерго- и ресурсоемкое спекание в высокотемпературных установках. В данном исследовании нами предлагается использование активно изучаемого альтернативного метода, основанного на процессах горения и структурообразования – самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Одним из его технологических направлений является СВС-металлургия, позволяющая получать широкий спектр функционально-градиентных материалов, жаропрочных и твердых сплавов.  Принципиально процесс предполагает горение смесей термитного типа (оксиды металлов, металл-восстановитель и неметалл) с разделением продуктов на целевые (слиток) и шлаковые (оксид). В 1970-ых годах группой черноголовских ученых были получены трубчатые изделия [1,2] для работы в абразивных средах химической промышленности. Далее особенно активно направление прогрессировало в КНР, где к сегодняшнему дню организовано многотоннажное производство длинномерных металлокерамических труб [3]. В отечественной промышленности новшество СВС-металлургии отразилось в совместной деятельности ИСМАН с НПЦ газотурбостроения «Салют». Получаемые по этой технологии жаропрочные сплавы повысили предельные рабочие температуры деталей горячего тракта в газотурбинных авиационных и космических двигателях, увеличивая показатели их мощности и КПД [4-5].

Для настоящего исследования была определена схема синтеза с дисперсионным легированием (рождением упрочняющей фазы непосредственно в ходе синтеза, in-situ), после чего были проведены эксперименты при нормальных условиях (с естественной гравитацией), при компланарной и ортогональной ориентациях вектора действия центробежной силы. Базовая смесь конструировалась на основе оксидов NiO и Cr2O3 и восстановителя – Al (смесь X). В качестве легирующей добавки использовались различные массовые соотношения MoO3, TiO2, C, Al. Эти соотношения в экспериментах изменялись по двум смоделированным сценариям (смеси Y1 и Y2). После проведения экспериментов были изучены закономерности горения, а также проведены химический и рентгеноструктурный анализы полученных образцов. Согласно исследованиям, все продукты характеризуются многофазностью, а их состав меняется в зависимости от параметра a (a=X/(X+Yi)) от углеродсодержащих фаз и интерметаллидных соединений до фаз, включающих титанохромовые и алюмохромовые карбиды.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-03-00088.

Литература

1. Мержанов А.Г., Юхвид В.И., Качин А.Р., Боровинская И.П., Вишнякова Г.А. Способ получения литых двухслойных труб. Авт. св. № 684849, 1977.

2. Санин В.Н., Андреев Д.Е., Юхвид В.И. СВС-металлургия труб с износостойким защитным покрытием с использованием техногенных отходов металлургических производств // Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2011. № 2. С. 37–43.

3. Sheng Yin, Wenjun Xi, Hoyi Lai // Ibid. 2000. Vol. 9. № 1, P. 123.

4. Авиационные материалы. Научно-технический сборник // Под ред. Каблова Е.Н. № 1. М.: ВИАМ, 2007.

5. Superalloys II // Ed. Chester Y. Sims. New York: JOHN WILEY & SONS, ISBN 0-471-01147-9.