Спекание керамики из алюмомагниевой шпинели с уплотняющей добавкой

Козловская Е.А., Сенина М.О.

Студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: kozlovskaya@muctr.ru

Химическая технология в современном мире представлена спектром различных направлений, в котором значительная доля отведена созданию новых конструкционных материалов, среди которых одну из лидирующих позиций занимают керамические материалы. Крупной областью развития керамической промышленности по праву стоит считать производство прозрачных материалов, которые, в частности, применяются в оборонной промышленности в качестве броневых окон гражданского и военного транспорта, а также смотровых окон зданий. Перспективным материалом для данных областей служит керамика из алюмомагниевой шпинели (АМШ), что обуславливается доступностью сырьевых материалов и относительной простотой производства.

Разработка уникальных составов материалов и совершенствование методов подготовки шихты являются важнейшими направлениями в технологии получения высокоплотных материалов из АМШ, которые смогут обеспечить светопропускание в ИК-области и видимой части спектра.

Получение высокоплотных материалов непосредственно связано со снижением пористости, которого добиваются, применяя уплотняющие добавки с различным механизмом действия. Одной из таких добавок является оксид бора B2O3, который испаряется в процессе высокотемпературной обработки [1].

Целью данной работы является исследование влияния концентрации испаряющейся добавки на плотность изделий на основе алюмомагниевой шпинели.

Прекурсор алюмомагниевой шпинели получен методом гетерофазного соосаждения из водного раствора смеси нитратов магния и алюминия. Затем проведен синтез АМШ при температуре 1200 °С. Рентгенофазовый анализ подтвердил образование единственной фазы алюмомагниевой шпинели. Добавку оксида бора вводили в диапазоне концентраций 5,0-6,0 мас. %. Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что добавка в порошке шпинели распределена равномерно.

Обжиг образцов проведен в вакууме при температуре 1750 °С. После обжига определены значения открытой пористости и средней плотности и выделены образцы, которые обладают наиболее оптимальными свойствами. Данные представлены в таблице.

Таблица. Свойства образцов АМШ

| № п/п | Концентрация B2O3, мас. % | Свойство |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открытая пористость, % | Средняя плотность, г/см3 |
| 1 | 5,0 | 4,7 | 3,32 |
| 2 | 5,5 | 4,5 | 3,37 |
| 3 | 6,0 | 5,3 | 3,25 |

Выявлено, что образцы с концентрацией добавки оксида бора 5,5 мас. % обладают наиболее удовлетворительными свойствами – открытой пористостью 4,5 % и средней плотностью 3,37 г/см3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что добавка оксида бора с концентрацией 5,5 мас. % способствует лучшему прохождению спекания шпинельной керамики. Однако, полученные результаты свидетельствуют о неполном прохождении процесса, вероятно, целесообразным является корректировка температурного режима.

Литература

- Kong L.B., Huang Y., Que W., Zhang T. Transparent Ceramics. 2015.