Синтез и исследования белых люминофоров Ca9–x(Zn, Mg)xDy(PO4)7

Дускаев И.Ф.1, Никифоров И.В.1

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:  insaf.duskaev@mail.ru

Получены твердые растворы фосфатов на основе семейства витлокита Ca9–xMxDy(PO4)7 (M = Zn2+, Mg2+). Образцы исследованы комплексом методов, таких как рентгенофазовый анализ, генерация второй оптической гармоники (ГВГ), люминесцентная спектроскопия. Количество и положение рефлексов соответствует ранее известным фосфатам Ca9Dy(PO4)7 (PDF 46-1086) Ca8MgDy(PO4)7 (PDF 48-1127). Таким образом, синтезированные образцы кристаллизуются в структурном типе β-Ca3(PO4)2. При введении в структуру катионов меньшего радиуса, чем кальций, происходит сдвиг в область больших значений углов 2θ, согласно условию Брегга-Вульфа, что отчетливо наблюдается для главного пика (0 2 10).

Параметры элементарных ячеек были вычислены и приведены на рис 2. При замещении одного иона Ca2+ (rVI = 1.00 Å ) на более мелкие ионы Mg2+ (rVI = 0.72 Å), Zn2+ (rVI = 0.74 Å) размер элементарной ячейки закономерно уменьшается. Наиболее сильно сокращается ячейка при замене кальция на магний, самый маленький катион в этом ряду. Ранее, было установлено, что катионы Mg2+  и Zn2+  занимают в структуре единственную октаэдрическую позицию М5.

Показано, что в фосфатах Ca9–xMxDy(PO4)7, М = Zn2+, Mg2+ происходит трансформация из полярной структуры в центросимметричную при 0.4 < x < 0.6. Фосфаты с x ≥ 0.6 демонстрируют антисегнетоэлектрические свойства. Данная трансформация отражается на резком изменении изучаемых свойств и параметров и отклонении линейного поведения, таких как параметры элементарной ячейки, сигнал генерации второй гармоники, интегральная интенсивность люминесценции. В целом, центросимметричные структуры демонстрируют более сильные люминесцентные свойства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (№ 19-77-10013) и РФФИ (№ 20-03-00929)

Литература

1. Shannon R. Revised Effective Ionic Radii and Systematic Study of Inter Atomic Distances in Halides and Chalcogenides // Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography. 1976, №32. p. 751-767.

2. Belik A. A., Morozov V. A., Deyneko D. V., Savon A. E., Baryshnikova O. V., Zhukovskaya E. S., Dorbakov N. G., Katsuya Y., Tanaka M., Stefanovich S. Y., Hadermann J., Lazoryak B. I. Antiferroelectric properties and site occupations of R3+ cations in Ca8MgR(PO4)7 luminescent host materials // Journal of Alloys and Compounds. 2017, № 699. р. 928-937.

3. Lazoryak B. I., Zhukovskaya E. S., Baryshnikova O. V., Belik A. A., Leonidova O. N., Deyneko D. V., Savon A. E., Dorbakov N. G., Morozov V. A. Luminescence, structure and antiferroelectric-type phase transition in Ca8ZnEu(PO4)7 // Materials Research Bulletin. 2018, 33, №104. р. 20-26.