Армирование целлюлозными волокнами композиций на основе полипропилена

Горбачев А.В., Файзуллин А.З., Файзуллин И.З

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет технологии и переработки каучуков и эластомеров,

Институт полимеров,

Казань, Россия

E–mail: alexandergorbachow@gmail.com

Одной из основных задач современных полимерных производств, во многом определяющих перспективы их развития, является применение новых полимерных композиционных материалов.

Армирование пластмасс древесными волокнами по сравнению с традиционными материалами обеспечивает более стабильную производительность и снижают производственные затраты [1]. Они имеют более высокие удельные механические характеристики, более низкую теплоемкость и теплопроводность, чем многие другие виды материалов [2]. В связи с этим, целью настоящей работы явилось исследование введения и влияния целлюлозных волокон на свойства полипропилена.

В роли полимерной матрицы был использован полипропилен производства ПАО «СИБУР холдинг» марки PP H031 BF/3 с ПТР равной 3.0 г/10 мин, со специальным составом рецептуры стабилизации, не содержащей стеаратов металлов, и сбалансированными физико-механическими характеристиками. В качестве наполнителя являлось целлюлозное древесное волокно из хвойных пород марки FIF 400 с толщиной и длинной волокна в 35 и 2000 мкм соответственно, в дозировке от 1 до 10 мас. %. Для термической стабилизации использовался антиоксидант марки Ирганокс 1010 в дозировке 0.1 мас. %.

Композиционные материалы получали в смесительной камере с винтообразными роторами «Measuring Mixer 350E», которая устанавливалась на лабораторную станцию «Plasti-Corder®Lab-Station» (Brabender, Германия). Скорость вращения роторов составляла 90 об/мин, температура камеры 190 °C, при продолжительности смешения 10 минут. Образцы для испытаний получали на инжекционно-литьевой машине Кrauss Мaffei СlassiX CX 50-180 (Германия).

Для композиции были определены прочность при растяжении (ГОСТ11262-80), показатель текучести расплава (ГОСТ 11645-73), показатель ударной вязкости (ГОСТ 4647-2015), плотность (ГОСТ 15139-69) и твердость (ГОСТ24621-2015).

Введение целлюлозного наполнителя повышает физико-механические и эксплуатационные свойства композиций. Заметное увеличение показателя прочности при растяжении (на 20 %) достигается у композиций с 3 % содержанием целлюлозного волокна по сравнению с базовым образцом. Ударная вязкость повышается при увеличении дозировки целлюлозного волокна, что коррелирует с показателями прочности при растяжении При взаимодействия целлюлозного наполнителя с полимерной матрицей происходит незначительный рост показателя твердости и плотности композиции. Показано, что оптимальным содержанием целлюлозного волокна в композитах явилась дозировка 3 мас. %.

Литература

- Corbière-Nicollier T. et al. Life cycle assessment of biofibres replacing glass fibres as reinforcement in plastics //Resources, Conservation and Recycling. – 2001. – Т. 33. – №. 4. – С. 267-287.

- Перепелкин К. Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. Монография. – 2009.