Изучение влияния золы рисовой шелухи, полученной при различной температуре, на свойства наполненных ею эпоксидных покрытий

Валеева А.Р.,1 Нцуму Р.Ш.2

Магистрант, 1курс

1Казанский национальный исследовательский технический университет

имени А.Н.Туполева,

институт авиации наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Казань, Россия

E–mail: alinka.valeeva.97@mail.ru

Введение. В связи с интенсивным развитием производства и ростом антропогенного воздействия человека на окружающую среду, серьезной проблемой является образование большого количества различных отходов, ведущих к безвозвратной потере ценных материалов и веществ. При этом наличие огромного количества ежегодно возобновляемых отходов растительного происхождения, представляет высокий инновационный ресурс для получения наполнителей полимерных композиционных материалов, применяемых в машиностроении.

Значительную долю отходов сельскохозяйственного производства зерновых культур составляет нетоксичная рисовая шелуха (РШ) и зола рисовой шелухи (ЗРШ), обладающих низкой насыпной плотностью, невысокой стоимостью и вязкостью и образующейся в количестве 20-25 % от целевого продукта [1]. В связи, с чем большой интерес представляет изучение в качестве наполнителя эпоксидных полимеров золы рисовой шелухи (ЗРШ), полученной при различных температурах.

Экспериментальная часть. В качестве наполнителя композиций на основе эпоксидной смолы ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), отвержденной аминофенолом АФ-2 (ТУ 2494-052-00205423-2004), применялась зола, полученная сжиганием рисовой шелухи при температурах 350 и 800 оС [2].

Для определения наилучших свойств эпоксидных покрытий, наполненных ЗРШ, были проведены следующие исследования:1) измерена жизнеспособность композиций по времени гелеобразования при комнатной температуре; 2) проведен гель-золь анализ в аппарате Сокслета в кипящем ацетоне; 3) измерена износостойкость образцов на вертикальном оптиметре ИЗВ-1.

Обсуждение результатов. ЗРШ, имеет силанольные группы на поверхности [3], которые активируют раскрытие эпоксидного кольца. Это отражается в снижении жизнеспособности композиций, увеличении густоты их пространственной структуры, а также в повышении износостойкости (табл.1).

Таблица 1 – Содержание гель фракции, жизнеспособность и износостойкость наполненных 10 мас.ч. ЗРШ эпоксидных композиций

| Тип наполнителя | Жизнеспособность, мин | Содержание гель – фракции, % мас. | Износ, х10-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 45 | 86,8 | 15,2 |
| ЗРШ 350 ̊ | 41 | 86,1 | 12,5 |
| ЗРШ 800 | 38 | 87,4 | 13,0 |

Литература

- Ефремова, С.В. Физико-химические основы и технология термической переработки рисовой шелухи: [монография] / С.В. Ефремова. – Алматы: [б. и.], – 2011. – 149 с.

2. Готлиб Е.М., Рахматуллина А.П., Нгуен А., Чан Х.Т, Фыонг Ха Отходы сельскохозяйственного производства - перспективное сырье для химической промышленности. Монография Lambert Academic Publishing, 2019. 209 p.

3. К. Majeed, A. Hassan, and A. A. Bakar, “,” Journal of Plastic Film and Sheeting, vol. 30, no. 2, pp. 120–140, 2014