Экстракционное извлечение органических продуктов из химически модифицированных каменных углей

Голубков В. А., Ворожцов Е.П.

Студент, 2 курс магистратуры
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,

Институт естественных наук и математики, Абакан, Россия

E–mail: golva322@gmail.com

Существующие методы экстракционной переработки твердых горючих ископаемых с целью получения битумных продуктов и гуминовых кислот в настоящее время ориентированы на традиционный вид сырья – бурые угли и торфы. В то же время, широко распространенные каменные угли мало пригодны для этих целей из-за сравнительно высокой плотности органической массы и относительно «бедной» функционализации углеводородного скелета.

Логично предположить, что для увеличения эффективности экстракционного извлечения необходимо частично разрушить полимерную органическую основу угольной массы. Полициклические функционализированные производные углеводородов, лежащие в основе химической структуры природного угля, являются подходящими субстратами для разнообразных химических реакций.

Нами осуществлено модифицирование каменного угля Черногорского месторождения Республики Хакасии ацилированием карбоновыми кислотами, алкилированием алифатическими спиртами, нитрованием, сульфированием.

В процессе химического воздействия на природный материал наблюдается изменение массы угля и концентрации используемых реагентов. Это позволяет предполагать о протекающих превращениях на поверхности угольной массы, в том числе химических реакций с органической частью угля в качестве субстрата. В случае взаимодействия со спиртом и карбоновой кислотой имеет место этерификация, соответственно, карбоксильных и гидроксильных функциональных групп угольной массы. При воздействии азотной и серной кислот протекает нитрование и сульфирование ароматических и алициклических структур.

Полученные функциональные производные каменного угля были использованы в качестве субстрата для экстракции органическим растворителем и щелочью.

Методом непрерывной экстракции хлороформом получены экстракты битумных веществ. Эксперимент показал, что модифицирующие агенты действительно влияют на экстрагируемость угля. Модификация позволяет увеличить массу продуктов в 2 и более раза. Полученные спектральные характеристики битумных масел подтверждают присутствие в битумных каменноугольных продуктах углеводородов метанового и нафтенового рядов, в том числе их кислородных, сернистых и азотистых производных.

Экстрагирование угольной массы раствором гидроксида натрия позволяет констатировать переход из субстрата в раствор окрашенных органических продуктов, имеющих хорошую растворимость в щелочной среде (предположительно, – натриевые соли гуминовых кислот). Оптическая плотность полученных экстрактов косвенно позволяет судить об эффективности экстракции – в случае модифицирования угля нитрованием и сульфированием она наибольшая. Это можно объяснить более глубокой трансформацией субстрата за счет реакций замещения, окисления и частичного гидролиза.

Подкисление полученных экстрактов минеральной кислотой позволяет получить твердые продукты бурого цвета (гуминовые кислоты), при этом выход в случае экстрагирования модифицированных форм угля по сравнению с природным материалом увеличивается в 6 раз. Таким образом, предлагаемая технология позволяет рассматривать каменный уголь как экономически рациональное сырье для получения ряда ценных, в том числе модифицированных продуктов.