### Тонкие пленки на основе эпокси-аминных сеток и наночастиц серебра

Захарова В.А.1,2, Максимова П.О.3 , Сенчихин И.Н.1

Студент, 2 курс магистратуры

1 Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва, Россия

2 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Москва, Россия

3 МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

E-mail: vasilinaqss@gmail.com

В последние годы пристальное внимание исследователей обращено к развитию методов формирования нанокомпозитов на основе ультратонких полимерных пленок. Для их получения используют различные полимеры – преимущественно линейные и термопластичные. Однако не менее перспективными могут быть системы, способные формировать пространственно-сшитые полимерные структуры, например эпокси-аминные композиции. Такой подход открывает возможности создания многослойных композитов, в которых слои, образующие матрицу, химически связаны между собой, что способствует принципиальному улучшению свойств итогового материала. В настоящей работе рассмотрена возможность формирования тонких пленок на основе эпокси-аминных полимеров и наночастиц (НЧ) серебра методом центрифугирования.

Объектами исследования выбраны диановый (ароматический) эпоксидный олигомер Epikote 828 (Hexion, США) и отвердитель олигооксипропилендиамин Jeffamine D-230 (Hunstman, США).  В качестве прекурсора использован нитрат серебра (ч.д.а., Merck). Тонкие пленки получали методом центрифугирования из растворов реакционноспособной эпокси-аминной композиции в толуоле. Формирование композитов проводили двумя способами. В первом случае НЧ (среднечисловой размер 25 нм) были синтезированы в среде эпоксидного олигомера по методике [1], в который затем вводили стехиометрическое количество отвердителя, эту реакционную систему наносили на подложку и центрифугировали с последующим отверждением. Во втором случае проводили адсорбцию НЧ на поверхности отвержденной пленки, помещая подложку с ней в дисперсии наночастиц серебра (природа дисперсионной среды, а также размер и концетрация частиц варьировались). Исследование геометрических параметров и структуры пленок проводили с помощью атомно-силового микроскопа Multimode V (Veeco, США). Поверхностную энергию пленок рассчитывали по методу Оуэнса, Вендта, Рабеля и Кьельбле, используя значения углов смачивания поверхностей тонких пленок θ тестовыми жидкостями (водой и дийодметаном). Данные о θ получены на приборе Drop Shape Analyzer DSA10 (Kruss, Германия) при 231 С.

В докладе обсуждаются факторы и условия получения тонких (до 100 нм) металлополимерных пленок из растворов реакционноспособной эпокси-аминной композиции в толуоле, с учетом способа введения металлических наночастиц в них. Продемонстрирована возможность формирования как сплошных, так и островковых пленок. Определено влияние температуры, скорости вращения образца, а также концентрации раствора исходных олигомеров на закономерности формирования и свойства пленок. Получены экспериментальные и расчетные данные о поверхностной энергии пленок как с НЧ серебра, так и в их отсутствие. Обнаружено понижение поверхностной энергии с ростом толщины пленки, что свидетельствует о различной ориентации концевых групп в тонких пленках и объемных образцах. Выявлена линейная зависимость толщины пленки от количества слоев (числа нанесений).

Литература

[1] Сенчихин И.Н., Урюпина О.Я., Жаворонок Е.С., Высоцкий В.В., Ролдугин В.И. Новые нанокомпозиты на основе наночастиц серебра и смешанных эпоксиаминных сеток// Коллоидный Журнал. 2016. Т.78, №4. С. 479-483.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-79-00114.