ZrO2-фосфатная пористая керамика, полученная методом реакционного “in situ” искрового плазменного спекания: оценка биосовместимых и антибактериальных свойств

Главинская В.О.1,2, Скурихина Ю.Е.3, Шичалин О.О.1,2, Папынов Е.К.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1ФГБУН Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия

2ФГАОУ ВО Дальневосточный государственный университет, Владивосток, Россия

3ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России, Владивосток, Россия

E–mail: vladaglavinskaia@mail.ru

В работе представлен оригинальный способ реакционного искрового плазменного спекания (Р-ИПС) пористой и конструкционно прочной композитной керамики на основе диоксида циркония, допированной фосфатами кальция: гидроксиапатит (ГАП) и трикальций фосфат (ТКФ). Исследована особенность формирования кальций-фосфатных фаз (15 и 50 масс.%) по реакции “in situ” твердофазного взаимодействия реакционной смеси (CaO и CaHPO4) в объеме спекаемого ZrO2 в условиях ИПС при 900-1300 oС. Отмечено образование макропор в объеме керамики с повышенным поверхностным содержанием кальций-фосфатных компонентов.

Предложен способ формирования пористой структуры ZrO2-фосфатной керамики за счет использования порообразующего компонента (углеродного темплата). Исследовано влияние 2, 5, 10 и 15 вес.% порообразователя на структурные и прочностные характеристики с применением ртутной порометрии, физадсорбции азота, микроскопических и др. методов анализа. Определено, что величина и объем пор зависят от количества вводимого порообразователя. Высокое качество получаемой композитной керамики определяется набором характеристик: макропористость в широком диапазоне размера пор 1-100 мм и более, прочность на сжатие достигает 560 МПа.

Рис. 1. Микроструктура, ртутная порометрия и бактериальныая пленка, для образцов ZrO2-фосфатной керамики, полученной по технологии Р-ИПС.

Проведена предварительная оценка токсичности образцов керамики в условиях «in vivo» с учетом результатов анализов крови лабораторных мышей. Показано, что исследуемые образцы керамики с более высокой механической прочностью на сжатие, высокой температурой ИПС обработки и длительным циклом термодеструкции латексного темплата, не разрушаются при имплантации и не токсичны для организма.

Проведены микробиологические исследования и оценена эффективность формирования бактериальных пленок Pseudomonas aeruginosa на поверхности образцов композитной керамики, в зависимости от содержания ГАП в ее составе. Максимальное покрытие поверхности керамик биопленкой составило 88.46% для образца ZrO2 с 50 масс.% ГАП, по сравнению с образцом ZrO2 с 15 масс.% ГАП 28.33%. Последний, с точки зрения оценки риска формирования инфекционного процесса, на данном этапе является оптимальным в случае применения в биомедицинских целях.

Представленный подход позволяет создавать пористую и конструкционно прочную ZrO2 композитную керамику, содержащую биосовместимые компоненты ГАП и ТКФ. Она может быть рассмотрена как материал биокерамического класса, подобный костной ткани, которая перспективна для восстановлении дефектов кости.

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект No. 18-73-10107).