Влияние температуры обжига на керамические свойства изделий из алюмомагниевой шпинели с добавкой оксида галлия

Ульянова А.В., Сенина М.О.

Студентка, 1 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет

ТНВ и ВМ, Москва, Россия

E–mail: Ulianovaav@yandex.ru

В настоящее время прозрачная поликристаллическая керамика на основе алюмомагниевой шпинели является одним из наиболее выгодных материалов для изготовления прозрачной брони, ввиду невысокой себестоимости как сырьевых материалов, так и самого проведения синтеза, который проводится при более низких температурах обжига и без использования дорогостоящего оборудования.

- Введение спекающих добавок Ga2O3, B2O3, LiF и некоторых других соединений благоприятно влияет на понижение температуры спекания и подавление высокоскоростного роста зерен, что способствует понижению пористости материала [1].

Цель работы ─ исследование температуры обжига и способа введения спекающей добавки оксида галлия на свойства керамики на основе алюмомагниевой шпинели, полученной методом обратного гетерофазного соосаждения.

В данном исследовании в качестве исходных компонентов использовали водные нитраты алюминия и магния (Al(NO3)3∙9H2O и Mg(NO3)2∙6 H2O) и Ga(NO3)3·8 H2O. Для получения прекурсора шпинели использовали метод обратного соосаждения из водных растворов нитратов магния и алюминия, взятых в стехиометрическом соотношении в пересчете на оксиды, посредством распыления в раствор осадителя.

Оптимальная температура синтеза порошка прекурсора для получения фазы АМШ была подобрана на основании результатов дифференциально-термического анализа и составляла 1200 °С.

Для снижения пористости в материале в качестве добавки выбран оксид галлия, в количестве 7 мол. %. Добавка вводилась разными методами: в прекурсор и в синтезированную шпинель. Формование полуфабрикатов осуществлялось методом полусухого прессования при давлении прессования 100 Мпа. Обжиг образцов – при температуре 1700 и 1750 °С в вакууме с временем выдержки 3 часа.

Были исследованы свойства образцов при температурах обжига 1700 и 1750 °С при различном способе введения спекающей добавки Ga2O3 (табл.1).

Таблица 1.

Влияние температуры обжига и способа введения добавки на свойства керамики.

| Температура, ˚С | Способ введения | Средняя плотность, г/см3 | Открытая пористость, По, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1700 | В шпинель | 2,21 | 11,0 |
| 1750 | В прекурсор | 3,20 | 8,3 |
|  | В шпинель | 3,24 | 3,1 |

Таким образом, из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- Оптимальные показатели открытой пористости и средней плотности наблюдаются при добавлении 7 мол. % оксида галлия, введенного после синтеза шпинели. При введении добавки в прекурсор – свойства материала ухудшаются.

- С увеличением температуры обжига с 1700 до 1750 °С значения открытой пористости уменьшились, что говорит о благоприятном влиянии повышения температуры обжига на свойства керамики из алюмомагниевой шпинели с добавкой оксида галлия при введении ее в синтезированную шпинель.

Литература

1. Лукин Е. С., Попова Н. А., Глазачев В. С., Павлюкова Л.Т., Куликов Н. А. Технология, свойства и применение оптически прозрачной оксидной керамики: перспективы развития // Конструкции из композиционных материалов. - 2015. - № 3. - С. 24-36.