Металл-органические каркасные структуры – перспективные адсорбенты для аккумулирования метана

Князева Марина Константиновна

Научный сотрудник

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Физической Химии и Электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской Академии Наук (ИФХЭ РАН), Москва, Россия.

E-mail: knyazeva.mk@phyche.ac.ru

Металл-органические каркасные структуры (МОКС), считаются перспективными адсорбентами для аккумулирования газов, в частности метана [1]. Пористая структура таких адсорбентов образована полиорганическими  лигандами, соединенными ионами металлов или металлсодержащих кластеров. Большое разнообразие лигандов и ионов (кластеров) металлов позволяет синтезировать широкий спектр разнообразных пористых структур, обладающих специфичной химией поверхности и позволяющих создавать высокоэффективные адсорбенты для энергонасыщенных адсорбционных систем (ЭНАС) [2].

В работе, синтезированы образцы МОКС на основе двух- и трехвалентных металлов, а также лигандов BTC–1,3,5-бензотрикарбоксилата, BDC–1,4-бензолдикарбоксилата, и BTB–1,3,5-бензолтрибензоата. Образцы имеют следующие обозначения: Cu-BTC, Zn-BTB, Al-BDC, Al-BTC, Fe-BDC и Fe-BTC. Расчеты структурно-энергетических характеристик полученных образцов по изотермам стандартного пара азота при 77 К, проводили с использованием уравнений Дубинина-Радушкевича, Кельвина и БЭТ (таблица 1).

Таблица 1. Структурно-энергетические характеристики МОКС образцов.

| № | Адсорбент | W0, см3/г | E0, кДж/моль | х0, нм | SБЭТ, м2/г | WS, см3/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cu-BTC | 0,67 | 56,9 | 0,21 | 1670 | 0,74 |
| 2 | Al-BDC | 0,52 | 25,0 | 0,48 | 1250 | 0,86 |
| 3 | Al-BTC | 0,60 | 15,1 | 0,79 | 1660 | 1,45 |
| 4 | Fe-BTC | 0,46 | 15,5 | 0,77 | 1300 | 0,90 |
| 5 | Fe-BDC | 0,83 | 13,4 | 0,90 | 2240 | 1,30 |
| 6 | Zn-BTB | 0,67 | 18,0 | 0,67 | 1550 | 0,71 |

Установлено, что наиболее перспективными образцами для аккумулирования метана являются образцы, обладающие высокими значениями удельной поверхности и объема микропор. Поэтому для образцов Cu-BTC, Al-BDC и Fe-BDC была рассчитана адсорбционная ёмкость CH4 при температурах от 243 до 333 К. Количество аккумулированного метана при температуре 243 К для образца Fe-BDC составляет 130 м3(н.т.д.)/м3,  для образца Cu-BTC 200 м3(н.т.д.)/м3, а для образца Al-BTC достигает 270 м3(н.т.д.)/м3.

Список литературы:

- Князева М.К., Цивадзе А.Ю., Соловцов О.В., Фомкин А.А., Прибылов А.А., Школин А.В., Пулин А.Л., Меньщиков И.Е. Адсорбция метана в металлорганической каркасной структуре MOF Al-BTC // Физикохимия поверхности и защита материалов, 2019. Т.55, №1. С.11-17.

- Цивадзе А.Ю., Аксютин О.Е., Ишков А.Г., Князева М.К., Соловцова О.В., Меньщиков И.Е., Фомкин А.А., Школин А.В., Хозина Е.В., Грачев В.А. Металл-органические каркасные структуры как адсорбенты для аккумулирования природного газа // Успехи химии, 2019. Том 88, №9. C.925-978.