Структура и свойства полимерных композитов на основе ПТФЭ, вермикулита и ФОРУМА

Кириллина Д.Ю., Лазарева Н.Н., Слепцова С.А.

Студент, 5 курс специалитета

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова,

институт естественных наук, Якутск, Россия

E–mail: dayanakirillina98@mail.ru

Одной из главных задач материаловедения является разработка материалов, применяемых в ответственных узлах трения техники и оборудования. ПТФЭ является уникальным полимером, базовые свойства которого отвечают требованиям, предъявляемым для деталей узлов трения, работающих в экстремальных условиях эксплуатации. Но ПТФЭ обладает рядом недостатков, которые можно улучшить путем введения различных наполнителей. В настоящее время наиболее часто в качестве наполнителей применяются наноразмерные соединения. В качестве альтернативы нанонаполнителям могут выступать слоистые силикаты, благодаря высокой диспергируемости в материале, повышенным барьерным свойствам, термостойкости [1]. Из ранее проведенных работ известно, что введение слоистых силикатов приводит к некоторому повышению коэффициента трения композитов. Эта проблема может быть решена дополнительным введением ФОРУМА® в качестве функциональной добавки.

В качестве наполнителей были использованы природный вермикулит из семейства слоистых силикатов Инаглинского месторождения (Республика Саха (Якутия), Россия), а также ФОРУМ® (ООО «Владфорум», Россия) в качестве функциональной добавки. В качестве полимерной матрицы использовали ПТФЭ марки ПН-90 (АО «Галополимер»).

Композиты получали при сухом смешении компонентов с предварительной механоактивацией вспученного вермикулита в планетарной мельнице «Активатор 2S» (ООО «Активатор», Россия) в течение 2 мин с последующим холодным формованием под давлением 50 МПа и спеканием при температуре 375 ºС.

Введение наполнителей в ПТФЭ в целом приводит к некоторому улучшению физико-механических свойств композитов. Показано, что использование слоистых силикатов в качестве наполнителей ПТФЭ способствует значительному повышению износостойкости композитов. Так, установлено закономерное снижение скорости массового изнашивания композитов при повышении содержания слоистого силиката в полимерном композите до 865 раз по сравнению с исходным ПТФЭ. Зарегистрировано, что дополнительное введение ФОРУМА® способствует снижению коэффициента трения в ПКМ.

Методом ДСК выявлено, что при введении в ПТФЭ вермикулита и ФОРУМА® происходит смещение температуры плавления в область более высоких температур, что обусловлено изменением структуры композитов и появлением высокоплавких кристаллитов. Более высокие значения энтальпии плавления, зафиксированные в процессе формирования композитов, очевидно, обусловлены уровнем поверхностной энергии и содержанием наполнителя, и, соответственно, вкладами энтальпии межфазного взаимодействия и энтальпии структурных изменений [2].

Сравнение поверхностей трения композитов, содержащих вермикулит в качестве наполнителя в зависимости от содержания ФОРУМА® выявило существенную разницу. У композитов при содержании 1 мас. % ФОРУМА® можно проследить направление фрикционного взаимодействия по направлению сдвиговых деформаций, а поверхность композитов, содержащих 2 мас. % ФОРУМА® более гладкая и ровная.

Литература

- Цвайфель Х., Маер Р. Д., Шиллер М. Добавки к полимерам. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2016. – С. 492-501.

- Охлопкова А. А., Попов С. Н., Слепцова С. А., Петрова П. Н., Аввакумов Е. Г. Полимерные нанокомпозиты триботехнического назначения // Журнал структурной химии. – 2004. - № 45. – С. 172-177.