Визуализация процесса ингибирования солеотложений при опреснении воды с помощью установок обратного осмоса.

Головесов В.А.1,2, Ощепков М.С. 1,3, Первов А.Г.2, Ткаченко С.В.1,3, Попов К.И.1

Аспирант 3 курса НИУ МГСУ

1 АО Научный центр "Малотоннажная химия", Москва, РФ

2  НИУ МГСУ, Москва, РФ

3 РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва, РФ

E–mail: golovesov.vova@mail.ru

Знание механизма роста кристаллов позволяет разработать эффективные методы борьбы с осадкообразованием и совершенствовать процесс  очистки с использованием мембран, увеличивая величину выхода фильтрата. В настоящей работе представлены новые подходы  к изучению механизма роста кристаллов в присутствии ингибиторов, исследована адсорбция молекул ингибитора на поверхностях образующихся кристаллов и мембран[1].

Для уточнения механизма работы ингибитора авторы визуализировали процесс ингибирования солеотложений на лабораторной установке обратного осмоса, применяя ингибитор, содержащий флуорофорный фрагмент. Для этого использовали новый полимерный флюоресцентный ингибитор – сополимер N-аллил-4-метокси-1,8-нафталимида и акриловой кислоты (PAA-F1) [2]:

Изучение поверхностей кристаллов и мембран методами сканирующей электронной и флуоресцентной микроскопии показало новые неожиданные результаты: ингибитор адсорбируется на поверхности мембран и на поверхности образующихся кристаллов кальцита. В процессе экспериментов, проведенных с использованием растворов ингибитора в дистиллированной воде, наблюдалась сорбция ингибитора на поверхности мембраны в отсутствие ионов кальция. В экспериментах, в которых ингибитор дозировался в исходную водопроводную воду, сорбции ингибитора на мембране не происходило - ингибитор адсорбировался на поверхности образующихся кристаллов.

Визуализация процесса ингибирования роста кристаллов открывает новые горизонты для изучения механизма кристаллизации и разработки новых технологий предотвращения образования отложений малорастворимых солей [3].

Авторы выражают благодарность РНФ за финансовую поддержку проведенных исследований. Работы проведены в соответствии с грантом №19-79-10220.

Литература

1. Ощепков М.С., Первов А.Г., Головесов В.А., Рудакова Г.Я., Камагуров С.Д., Ткаченко С.В., Андрианов А.П., Попов К.И. Применение флуоресцентного ингибитора для изучения процессов образования кристаллических осадков в установках обратного осмоса // Мембраны и мембранные технологии. 2019. Т. 9. № 4. С. 295-309.

2. К. Popov, М. Oshchepkov, S. Kamagurov, S. Tkachenko, Ju. Dikareva, G. Rudakova. // Synthesis and properties of novel fluorescent - tagged polyacrylate - based scale inhibitors J. Appl. Polym. Sci., 2017, 134, DOI:10.1002/app.45017.

3. Oshchepkov M., Kamagurov S., Tkachenko S.,  Ryabova А., Popov K. Insight into the Mechanisms of Scale Inhibition: A Case Study of a Task-Specific Fluorescent-Tagged Scale Inhibitor Location on Gypsum Crystals // ChemNanoMat. 2019, volume 5, issue 5;