Механические и реологические свойства биоразлагаемых полимерных

композиций на основе полаликтида и полигидроксибутирата

Яхина А.Р.

Студент, 2 курс магистратуры

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), факультет молекулярной и химической физики, Москва, Россия

E-mail: nastya_0496@mail.ru

В последние годы в связи с обострением экологических проблем резко возрос интерес к созданию новых полимерных материалов, способных распадаться под действием окружающей среды на безвредные для окружающей природы вещества. В этой связи разработка новых полимерных композиций на основе получаемых из природного сырья полиэфиров полилактида (ПЛА) и полигидроксибутирата (ПГБ), становится все более актуальной.

В данной работе экологически чистым методом в отсутствии растворителей в условиях высокотемпературного совместного воздействия давления и сдвиговых деформаций в смесителе Брабендер были получены композиции на основе ПЛА и ПГБ при различных соотношениях компонентов. С целью улучшения комплекса механических свойств образующихся композиций в процессе смешения был добавлен пластификатор полиэтиленгликоль (ПЭГ) с различной молекулярной массой.

Измерения механических характеристик образцов различного состава проводили на разрывной машине «Instron-3365». Было показано, что механические параметры ПЛА и ПГБ характерны для стеклообразных полимеров. Установлено, что увеличение содержания ПГБ в смесях приводит к незначительному снижению модуля упругости, разрывной прочности и удлинения при разрыве. Однако для композиций, содержащих 10% ПЭГ400, удлинение при разрыве достигает уже 13%, что свидетельствует об изменении характера деформации от хрупкого разрушения к пластическому течению.

Определение ПТР имеет важное значение для оценки потенциальной возможности переработки получаемых композиций в изделия различного назначения. При измерении ПТР исходных полимеров было показано, что ПГБ, в отличие от ПЛА, не обладает текучестью, однако добавление ПЭГ позволяет придать текучесть получаемым композициям. Установлено, что ПТР изучаемых смесей зависит как от количества введенного ПЭГ, так и от его молекулярного веса, а также от соотношения ПЛА и ПГБ в смеси. В результате проведенных исследований было обнаружено, что наиболее эффективными оказались композиции содержащие ПЭГ400.

Для определения способности изучаемых композиций к биоразложению, как одной из основных характеристик подобных систем, испытания проводили двумя независимыми методами: оценкой грибостойкости образцов с использованием тест-организмов из фонда Всероссийской коллекции микроорганизмов и измерением потери массы при их экспонировании в почве. При проведении оценки грибостойкости было установлено, что ПЛА, в отличие от ПГБ, практически не подвергается воздействию грибов, при этом увеличение содержания ПГБ в смеси приводит к значительному падению грибостойкости композиций. При экспонировании в почве было обнаружено, что потеря массы композиции ПЛА-ПГБ-ПЭГ400 (ПЭГ - 10мас.%) за 12 месяцев составляет около 10%.

Таким образом, проведенные исследования показали, что разработанные полимерные композиции являются биоразлагаемыми и обладают необходимым комплексом механических и реологических свойств, обуславливающих возможность их переработки для получения одноразовой посуды, блистерных упаковок и т.д.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-29-05017/19.