Разработка прозрачных ситаллов магниевоалюмосиликатной системы с повышенными механическими свойствами и возможностью ионного упрочнения

Шахгильдян А.Ю., Савинков В.И., Алексеев Р.О., Шахгильдян Г.Ю., Сигаев В.Н.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: artemshakhgildyan@gmail.com

Низкая твердость и ударная прочность материалов, используемых для защиты сенсорных экранов, является одной из главных проблем, с которой сталкиваются пользователи мобильных устройств. Для защиты экранов используются ионноупрочненные стекла типа «Gorilla Glass», однако по своим физическим характеристикам они перестают отвечать возрастающим требованиям рынка мобильных устройств [1]. Стекла типа «Gorilla Glass» упрочнены с поверхности, при этом они обладают сравнительно низкой микротвердостью и контакт поверхности таких стекол с твердыми частицами может приводить к образованию нано- и микродефектов, за которыми следует полное разрушение материала при критическом ударном воздействии. В качестве альтернативы исследователи пытаются использовать сапфир [1] или стекла, упрочненные наночастицами металлов [2], однако такие подходы сложно реализовать в рамках промышленного производства.

Другим вариантом защиты экранов могут стать пластины из прозрачных ситаллов, они активно исследуются и находят все больше применений в промышленности [3]. В данной работе было проведено исследование, направленное на разработку ситаллов в системе MgO-Al2O3-SiO2, в поле кристаллизации сапфирина (кристаллической фазы с высокой твердостью) с возможностью ионного упрочнения ситаллов. В работе исследовались стекла с различным содержанием Na2O (1,5; 2,5; 3,75; 5,0 и 10,0 мол.%). Синтез стекол проводился методом варки из шихты, на полученных образцах стекол были изучены физико-химические свойства и определены температурные режимы ситаллизации.

Было установлено, что увеличение содержания Na2O в составе стекла приводит к снижению температуры стеклования и повышению склонности к кристаллизации на этапе выработки. Нами была обнаружена принципиальная возможность получения ситаллов с основной кристаллической фазой сапфирин при сохранении высокой прозрачности (пропускание в видимой области более 90% на толщине 0,55 мм). Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что структура ситаллов представлена нанокристаллами с размерами порядка 3-10 нм. Твердость по Моосу полученных ситаллов находится на уровне 7,5 ед., средние значения микротвердости по Виккерсу находятся в диапазоне 800-850 HV, при максимальных значениях до 900 HV. Полученные результаты говорят о перспективности разработанного материала для применения в качестве защиты экранов мобильных устройств.

Дальнейшая работа в данной области будет связана с определением оптимального содержания Na2O в исходном составе стекла, разработкой методики ионного упрочнения поверхности ситаллов и установлением оптимальных режимов ионного обмена для достижения максимальных значений микротвердости.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (соглашение № 19-19-00613).

Литература

1. V.K. Arun, and P. P. Bihuniak. Cover screens for personal electronic devices: Strengthened glass or sapphire // Am. Ceram. Soc. Bull. 2018, №96, p. 21-25.

2. O. Madoka, et al. Higher toughness of Metal-nanoparticle-implanted Sodalime Silicate Glass with increased Ductility // Scientific Reports. 2019, №9.1, p. 1-10.

3. E.D. Zanotto. Bright future for glass-ceramics // American Ceramics Society Bulletin. 2010, №89.8, p. 19-27.