Влияние условий синтеза на фазовый состав и спектральные свойства оптической стеклокерамики на основе наноразмерных кристаллов алюмомагниевой шпинели, допированных ионами железа

Букина В.С.1, Дымшиц О.С.2, Алексеева И.П.2, Хубецов А.А.2, Запалова С.С.2, Центер М.Я.2, Басырова Л.Р.3, Волокитина А.А.3, Лойко П.А.4, Жилин А.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1 Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия

2 АО «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия

3 Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

4 CIMAP, CNRS, Université de Caen Normandie, Кан, Франция

E–mail: nakara.orihara@mail.ru

Применение насыщающихся поглотителей (НП) в импульсных наносекундных лазерах среднего ИК диапазона в качестве пассивных затворов – эффективный метод генерации мощных импульсов, необходимых для работы устройств, используемых в медицине, в дальнометрии, в метеорологии. Для управления лазерным импульсом требуются НП, имеющие интенсивные полосы поглощения в ИК-области и хорошие термомеханическими свойствами. Перспективными для НП являются прозрачные стеклокерамики (СКМ) с наноразмерными кристаллами алюмомагниевой шпинели (MgAl2O4), допированной ионами железа (Fe2+) в тетраэдрической (Td) координации.

В работе методами рентгеновской дифракции, дифференциальной сканирующей калориметрии, спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) исследованы фазовый состав и структурные превращения в прозрачных СКМ на основе титансодержащего магниевоалюмосиликатного стекла, допированного ионами железа и синтезированного в окислительных и восстановительных условиях при температуре 1580 °С с принудительной гомогенизацией расплава. В результате термообработки (ТО) в интервале температур 800 - 1050 °С получены прозрачные серо-коричневые СКМ, интенсивность окраски которых зависит от условий синтеза исходных стекол. Спектры поглощения исходных и термообработанных образцов измерены в спектральном диапазоне 250 – 3300 нм, спектры люминесценции – в области 490 – 900 нм.

Природа кристаллических фаз и последовательность их выделения в результате ТО рентгеноаморфных стекол не зависит от условий синтеза. При ТО в диапазоне 800 - 1000 ºС в стеклах выделяются нанокристаллы твердых растворов алюмомагниевой шпинели размером 4 – 10 нм и алюмотитаната магния размером 8 – 20 нм, при повышении температуры ТО до 1050 ºС дополнительно появляется сапфирин. Обнаружено влияние окислительно-восстановительных условий синтеза на кинетику выделения кристаллических фаз. Структурные превращения титансодержащей фазы подтверждены данными спектроскопии КР. Методом ПЭМ обнаружено равномерное распределение нанокристаллов в остаточной стеклообразной фазе.

Вхождение ионов Fe2+ в Td позиции в кристаллы шпинели подтверждается широкополосным поглощением в области 1.5–2.4 нм (переход 5E  5T2 (5D)), интенсивность которого выше у СКМ, синтезированных в восстановительных условиях, и которое возрастает с ростом объемной доли шпинели.

На основе стекол, синтезированных в восстановительных и окислительных условиях, впервые получены прозрачные СКМ с наноразмерными кристаллами Fe2+:MgAl2O4. Изменение условий синтеза стекол позволяет управлять содержанием ионов Fe2+ в тетраэдрических позициях в структуре этих кристаллов. Полученные материалы перспективны для создания устройств лазерной техники, работающих в средней ИК области спектра.

Благодарность гранту №19-03-00855	«Прозрачные стеклокерамики и оптические керамики на основе нанокристаллов ZnO, легированных ионами редкoземельных и перехoдных элементов, как новые материалы для оптоэлектроники и спинтроники».