Зависимость эксплуатационных характеристик теплоизоляционных

материалов на основе торфа от состава

Юхтарова О.С.,  Дурягина Ю.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Вологодский государственный университет,

инженерно-строительный институт, Вологда, Россия

E–mail: syuhtarova@mail.ru

При производстве теплоизоляционных материалов (ТИМ) находят применение торфяные смеси, включающие торф, неорганические добавки и высокомолекулярные органические вещества (полистирол, полипропилен, поливинилацетат, полиэтилен). Известно, что торфяные плиты, которые получают без добавок, не обладают высокой механической прочностью, биостойкостью, и при высоких температурах склонны к возгоранию [1].

Для устранения недостатков поставлена цель, подобрать композиционный состав смеси с добавлением к торфу элементоорганических полимерных добавок, обеспечивающих увеличение механической прочности, гидрофобности, стойкости к горению, биостойкости, морозостойкости при низких значениях коэффициента теплопроводности ТИМ.

Для достижения цели решаются следующие задачи: экспериментальным путем подобрать состав теплоизоляционной смеси (ТИС) на основе низинного торфа, взятого  из торфяников Вологодской области и органического наполнителя – кремнийорганического полимера; определить температуру и время структурообразования  ТИМ; исследовать полученные  образцы на прочность при сжатии, среднюю плотность, коэффициент теплопроводности.

При проведении эксперимента пользовались современными методами анализа: гравиметрическим, титрометрическим, ионнометрическим. Сушку готовой смеси осуществляли в муфельной печи марки СНОЛ-7-2/1100. Коэффициент теплопроводности определяли методом стационарного теплового потока в соответствии с ГОСТ 7076-99. Призменную прочность и удельную плотность определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 17177-94.

В отличие от существующих методик исходный торф увлажняют паром и при тщательном перемешивании добавляют опилки, гипс и трехкомпонентный состав, состоящий из полимеров: двойная смесь К-9 и ПВБ – 30%; кремнийорганическая смола МСН-7 – 70%.

После замеса и формования, смесь подвергается тепловой обработке при медленном постепенном повышении температуры до 105 0С в течение 2 часов для образования более упорядоченной структуры и для предотвращения процессов усадки, коробления, образования трещин. После охлаждения проводят испытания образцов в лабораторных условиях для определения средней  плотности, прочности при сжатии,  теплопроводности. Коэффициент теплопроводности составил 0,044 Вт/м∙0С; средняя плотность – 227 кг/м3; прочность при сжатии – 1,62 МПа.

Таким образом, на основании экспериментальных полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Экспериментальным  путем подобран оптимальный состав ТИС, который  после схватывания обеспечивает физико-механические свойства композита: низкий коэффициент теплопроводности, высокую прочность и низкую плотность.

Литература

1. Юхтарова О.С. Зависимость физико-механических свойств композиционно-теплоизоляционных материалов от структуры торфа и его содержания в композите // Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки». 7-15 февраля 2020 г. Т.IV: Химия. Химические технологии. Д., 2020.