Мезоморфные свойства сополиэфиров на основе 4-гидроксибензойной кислоты

Гришин С.В., Кочемасова Д.В., Каримова Л.К., Веденеев Д.C., Дебердеев Т.Р.

Аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт полимеров, г.Казань, Россия

Svg95@list.ru

Из года в год набирает популярность один из наиболее интересных и перспективных классов термопластов - термотропные жидкокристаллические ароматические полиэфиры. Интерес обусловлен наличием у них ряда ценных свойств: способность самоармирования, низкий коэффициент линейного термического расширения, исключительная размерная стабильность, высокая химическая стойкость, низкая горючесть, высокие прочностные показатели, тепло- и термостойкость и др. Это позволяет использовать их для получения новых материалов многоцелевого назначения.

В связи с этим были синтезированы ароматические сополиэфиры на основе 
4-гидроксибензойной кислоты (4-ГБК) с терефталевой (Сополиэфир А) и изофталевой (Сополиэфир Б) кислотами в сочетании с ароматическими диолами различного строения. Согласно термограммам дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на рисунке 1 образцы сополиэфиров претерпевают фазовый переход, сопровождающийся эндотермическим эффектом, при температуре 130оС и 190оС для сополиэфира А и Б, соответственно.

Рисунок 1 – Термограмма ДСК сополиэфиров А (		) и Б (		)

Данный переход связан с образованием жидкокристаллической фазы. На рисунке 2 представлены фотографии образцов сополиэфиров А и Б, полученные на поляризационном микроскопе ПОЛАМ Р-312 при температуре фазового перехода, выявленного ДСК.

Рисунок 2 – Фотографии жидкокристаллического состояния сополиэфиров 
А (слева) и Б (справа)

По форме кристаллов можно сделать вывод о том, что сополиэфир А имеет нематическую жидкокристаллическую структуру, а сополиэфир Б – смектическую[1].

Список литературы:

1. Шибаев В.П. Необычные кристаллы или загадочные жидкости // Соросовский Образовательный Журнал. 1996. N11. С.37-46.