Влияние пластификаторов на основе активного ила на характеристики строительных образцов

Чернова К.С, Баурина М.М.

Студент, 2 курса магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет биотехнологии и промышленной экологии, Москва, Россия

E–mail: chernovaksenias@yandex.ru

Добавление пластифицирующих добавок способны изменять характеристики строительных материалов. Так на их качество и долговечность положительно влияют снижение водопотребности цементных растворов, изменение сроков схватывания, уменьшение водоотделения и расслоения, улучшение структуры и физико-технических свойств затвердевших растворов, повышают их долговечность. При существенном разнообразии уже имеющихся пластификаторов можно добиться высокого качества в любом виде работ, осуществляемых даже в сложных условиях. Широко известны добавки, из неорганического компонента – извести, а также и органических связующих материалов: молока, муки, смолы, воска, яичного белка, сока чеснока. В настоящее время также большое внимание уделяется использованию добавок, получаемых на основе природных компонентов, экологически безопасных, эффективных [1-2]. В качестве дешевого источника получения связующего материала предлагается использовать активный ил городских очистных сооружений [3].

Ранее было изучено влияние белковых компонентов сложных биологических систем таких как активный ил водоочистных сооружений и показано, что при определенных условиях автолиза достигается накопление в смеси высокомолекулярных белковых компонентов, обеспечивающих высокое качество добавок в цементных растворах [4].

В настоящее время изучены закономерности процесса автолиза биомассы активного ила и подобраны режимы проведения автолиза с получением наиболее эффективной добавки, критерием эффективности которой является максимальное содержание углеводов в растворе.

Полученные образцы показали свою функциональную активность при лабораторных испытаниях. Биодобавка с содержанием углеводов в процентном эквиваленте в качестве связующего компонента в цементных смесях приводила к увеличению прочностных характеристик на изгиб до 25 % и до 13 % на сжатие. Разработанный лабораторный режим обработки активного ила основан на проведении автолиза биомассы активного ила в присутствии индуктора автолиза при повышенной температуре (55-60˚С) и последующего торможения процесса автолиза.

Проведенные электронно-микроскопические исследования образцов с изучением их микроструктуры и рентгеноструктурный анализ показали, что увеличение прочностных характеристик возможно связано с более плотной, однородной, с заметными плотными включениями и с образованием большого количества карбонатов Са, уплотняющих структуру цементного камня.

Литература

1. Градова Н. Б., Шаранина Н. А. Разработка технологии получения эффективных связывающих добавок к грунтоцементным смесям на основе микробной биомассы. М-лы VII Междунар. конгресса Биотехнология: состояние и перспективы развития. – 2013.

2. Чеканова Д. А., Градова Н. Б. Технология биоминерализующих добавок для улучшения функциональных свойств строительных материалов на основе уробактерий //биотехнология: состояние и перспективы развития. – 2017. – с. 485-488.

3. Баурина М. М. и др. Технология связующих добавок к грунтоцементным смесям на основе избыточного активного ила //Биотехнология: состояние и перспективы развития. – 2015. – с. 389-391.

4. Градова Н. Б. и др. Биотехнологические препараты для повышения качества строительных материалов //Бутлеровские сообщения. – 2017. – Т. 50. – №. 5. – С. 46-56.