Разработка маслобензостойких эластомеров для эксплуатации в условиях тропического климата

Нилидин Д.А., Ваниев М.А., Сычев Н.В.

Аспирант

Волгоградский государственный технический университет,

Химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E–mail: dmitriy.nilidin@gmail.com

Как известно, эластомерные материалы в условиях тропического климата наряду с повышенной влажностью подвергаются интенсивному воздействию солнечной радиации, озона, высоких температур и микроорганизмов [1, 2]. Отмечено, что для материалов, одновременно контактирующих с нефтепродуктами, данная проблема особенно актуальна, поскольку долговечность работы эластомеров в тропических условиях напрямую влияет на жизненный срок многих машин и агрегатов.

Обсуждены результаты экспериментальных исследований для объектов на основе комбинации бутадиен-нитрильного каучука (БНК) марки БНКС-28, тройного сополимера этилена с пропиленом и дициклопентадиеном (каучук СКЭПТ-50) и хлорсульфированным полиэтиленом (ХСПЭ).

Выбор каучуков обусловлен тем, что полярные БНК устойчивы к действию масел и алифатических углеводородов. Однако материалы на их основе обладают низкой стойкостью к термоокислительному, световому и озоновому старению по причине сравнительно высокой ненасыщенности макромолекул [3,4]. Учитывая это, для улучшения озоно- и теплостойкости резин вводили СКЭПТ-50.

В качестве каучука-компатибилизатора использовали ХСПЭ для увеличения совместимости каучуков БНКС-28 и СКЭПТ-50, а также для дополнительного увеличения стойкости к озоновому растрескиванию и воздействию микроорганизмов и химически агрессивных сред [5].

В работе представлены данные комплексного исследования резин, включая оценку теплостойкости и маслобензостойкости.

Установлено, что образцы на основе БНКС-28, СКЭПТ-50 и ХСПЭ высокого давления обладают большей прочностью на разрыв по сравнению с образцами, имеющими в своем составе ХСПЭ низкого давления, 25 МПа и 19 МПа соответственно. Полученные резины проявляют стойкость к химическому окислению и дизельному топливу.

Работа проводится в рамках проекта Т-1.5 ««Разработка тепло-, озоно-, и биостойких эластомерных материалов с высокой стойкостью к действию солнечной радиации для изделий военной, специальной техники и судостроения» Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропический центр).

Литература

1. N.M. Emanuel, A.L. Buchachenko, Chemical physics of degradation and stabilization of polymers, VSP International Science Publ., Utrecht, 1982, 354 pp.

2. Алифанов Е.В., Чайкун А.М., Венедиктова М.А., Наумов И.С. Особенности рецептур резин на основе этиленпропиленовых каучуков и их применение в изделиях специального назначения (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2015. №2 (35).

3. Maria Giurgiuca, Traian Zaharescub, Aureiia Meghea, Degradation of ethylene-propylene elastomers in the presence of ozone, Polymer Degradation and Stability,Vol.50, 1995, p.45.

4. Литвин О.Б. Основы технологии синтеза каучуков. - М.: Химия, 2002.С-477.

5. James, A. Kent Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology / A. Kent James. - New York: Springer, 2007. - 1790 p.