Влияние механоактивации на состав продуктов щелочной конверсии

сульфата железа (II)

Воронцов Р.А., Рахманов И.У., Ещенко Л.С.

Студент 4 курса специалитета

Белорусский государственный технологический университет,

факультет химической технологии и техники, Минск, Беларусь

E-mail: rmvorontsov@yandex.by

Известно, что механохимические реакции протекают при низких температурах с той же скоростью, как и при высоких. Рядом авторов отмечено, что для данных реакций можно достичь таких показателей процесса, которые не характерны для других методов. Особый интерес представляет применение механохимии для переработки сульфата железа (II) или железного купороса на оксиды железа, которые, в зависимости от их состава и свойств являются ферромагнетиками, пигментами с различным цветовым тоном.

Исходя из этого, в данной работе исследовано влияние механической активации на степень щелочной конверсии сульфата железа (II) и состав образующихся продуктов. В качестве исходных реагентов использовали гидроксид калия и технический железный купорос состава, мас. %: FeSO4 – 52,0, H2SO4 – 0,98, H2Oкрист – 43,11, H2Oсв – 3,86. Мольное соотношение реагентов KOH : FeSO4 составляло 1,04 – 1,05 с учетом свободной серной кислоты в железном купоросе.

Механоактивацию проводили в планетарной мельнице при продолжительности
6 – 20 минут и числе оборотов в минуту – 300 – 600. Содержание H2O в реакционной смеси с учетом кристаллизационной воды и воды, вносимой с раствором гидроксида калия, составляла 45,20 мас. %.

Продукт механоактивации реакции FeSO4 с KOH представлял собой пастообразную массу, цвет которой определялся, преимущественно, числом оборотов мельницы. При 300 и 600 об/мин и продолжительности 20 минут полученные пасты имели черный и коричневый цвет, соответственно, что свидетельствует об их отличии в химическом и фазовом составе, обусловленном различной степенью конверсии FeSO4. Согласно экспериментальным данным, степень щелочной конверсии FeSO4 при частоте вращения мельницы 30 об/мин составляет 65,0 – 67,0%, при 600 об/мин – 90,0 – 92,0%. Установлено, что увеличение продолжительности механического воздействия на систему FeSO4 – H2SO4 – KOH – H2O – O2 с 10 до 20 минут способствует росту степени конверсии FeSO4 на 15 – 25%.

Химический анализ образцов, полученных после их отмывки от растворимой соли K2SO4 и сушки до постоянной массы показал, что степень окисления Fe2+ в Fe3+ колеблется от 56% до 81% в зависимости от условий указанных стадий, в частности, продолжительности и температуры.

Установлено, что кристаллическими железосодержащими фазами, идентифицированными рентгенофазовым методом анализа, являются оксиды как Fe(II), так и Fe(III), соотношение которых в составе продуктов сильно зависит от условий механоактивации. Так, после активации при частоте вращения 300 об/мин в течение
10 минут, кристаллическими железосодержащими фазами являются вюстит FeO (преобладающая фаза) и магнетит (Fe3O4), в то время как при частоте
600 об/мин и продолжительности воздействия 20 минут уже образуется и маггемит
γ-Fe2O3, что и обусловливает коричневый цвет продуктов конверсии.

На основании продуктов конверсии FeSO4 путем микроволновой и термической обработки получены Fe3O4, γ-Fe2O3, обладающие магнитными свойствами, и α-Fe2O3 – как красный пигмент.