О возможности получение высокопорыстих адсорбентов от растительных сырья

АбдурахимовА. .Х. , Жумаева Д .,Эшметов И.Д.

Институт общей и неорганической химии АНРУЗ,(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация. Изучены и подобранны ассортимент сырья для получение высоэффективных и высокопорыстых ряд адсорбентов для очистки от вредных примисей водно-спиртовых растворов. Изучены физико-химические и коллоидные свойств полученных адсорбентов для очистки водно-спиртовых растворов.

Ключевые слова: адсорбент, растительная сырья, пористость, температура, зольность, влажность.

С развитием химическая промышленности и промышленного производства постоянно возрастает потребность на  высокоэффективных адсорбентах, получаемых из недорогого сырья растительного происхождения. На сегодняшний день среди ученых продолжается поиск новых методов и способов получения высокоэффективных микропористых углеродных адсорбентов с оптимальным размером пор с улучшенным адсорбционным свойством подходящих для очистки водно-спиртовых растворов.

В данный момент на производстве Узбекистане для очистки водно-спиртового раствора используются привозные импортные активированные адсорбенты полученного на основе древесины марки БАУ-А.

Целью работы является подбор и исследование местного сырья для получения углеродных адсорбентов для очистки водно-спиртовых растворов от вредных примесей.

В водочном производстве большое значение имеет правильный выбор адсорбентов, эффективных для обработки сортировки, в том числе сорбентов направленного действия, придающих последним характерный вкус и аромат, присущие водке. Для получения высокоэффективные пористые адсорбенты подобраны ассортименты от сырьевых ресурсов:

- Лузга подсолнуха

- Кожура арахиса

- Камыш (стебель)

- Стебель урюка

- Стебель айвы

- Косточка винограда

- Выжимка косточки винограда (после отжима)

- Древесина (отходы древесина Павловния-ОДП)

Изучено физико-химические показатели растительного сырья для получения адсорбентов (табл.1).

Таблица 1

Физико-химические показатели адсорбентов полученных

на основе растительного сырья

| № | Наимено-вание сырья | Размерность сырья, мм | Темпера-тура пиролиза, °С | Влаж-ность, % | Золь-ность, % | Пористость по ацетону, (после пиролиза), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лузга подсолнуха | 1÷2 | 450±50 | 5,0 | 26,0 | 20,15 |
| 2 | Кожура арахиса | 1÷2 | 450±50 | 2,2 | 6,72 | 34,12 |
| 3 | Камыш | 1÷2 | 450±50 | 5,1 | 5,3 | 67,92 |
| 4 | Стебель урюка | 1÷2 | 450±50 | 2,2 | 2,0 | 64,14 |
| 5 | Стебель айвы | 1÷2 | 450±50 | 1,5 | 3,0 | 42,02 |
| 6 | Косточка винограда | 1÷2 | 450±50 | 10,1 | 7,0 | 19,14 |
| 7 | Выжимка косточки винограда (после отжима) | 1÷2 | 450±50 | 0,6 | 8,0 | 36,31 |
| 8 | Древесина - ОДП | 1÷2 | 450±50 | 2 | 2 | 77,42 |

Из приведенных результатов видно, что по пористости изученные адсорбенты располагаются в следующий ряд: обр. 8 >обр. 3 > обр. 4 > обр. 5 > и далее. Из полученных результатов исследований выбран образец №8- отходы древесина - ОДП для дальнейших работ.

При термическом нагреве без доступа кислорода происходят сложные превращения, зависящие от химического строения сырья, в частности минеральной составляющей, находящейся, в основном, между слоями, которые составляют органическую массу, так и от условий нагревания. В результате протекающих при этом термохимических преобразований возникают и начинают выделяться летучие вещества в неодинаковом количестве и разного состава, а в теле углеродных частиц образуются поры. Основываясь на это, изучена зависимость пористости получаемых на основе древесины (древесинный угольный адсорбент Павлонии ) ДУАП адсорбентов от температуры пиролиза которого проведено в таблице 2.

Таблица 2

Зависимости пористости адсорбента по ацетону

от температуры пиролиза

| № | Размерность сырья ДУП, мм | Пористость по ацетону, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300°С | 400°С | 500°С | 600°С | 700°С | 800°С |
| 1 | 1÷2 | 81,56 | 54,49 | 77,42 | 63,08 | 53,23 | 72,37 |
| 2 | 2÷3 | 56,06 | 34,14 | 42,47 | 46,86 | 37,17 | 42,88 |
| 3 | 3÷4 | 44,34 | 31,16 | 33,48 | 37,47 | 29,14 | 27,12 |
| 4 | 4÷5 | 40,40 | 24,84 | 25,91 | 33,73 | 25,50 | 20,35 |
| 5 | 5≤ | 39,29 | 24,69 | 24,09 | 28,13 | 23,28 | 18,35 |

Анализ ряд экспериментальных результатов показывает, что термическая активация без доступа кислорода в пределах 300°С и 500°С способствует получению пористости адсорбента по ацетону 81,56 и 77,42. Можно предположить, что на ряду с химическим строением сырья и температурой пиролиза, на пористость конечного продукта (углеродного адсорбента) влияют и физические параметры (например, измельченность) исходного сырья перед термической обработкой. Подобраны оптимальные условия проведения процесса пиролиза в пределах 300 и 500°С и размерность сырья 1-2 мм для получения угольных адсорбентов с пористостью по ацетону 81,56 и 77,42 % соответственно. Разработанные образцы адсорбентов обладают повышенной сорбционной способностью и высокой удельной поверхностью, что очень важно для их применения в ликёроводочном производстве.