Глубокий пиролиз синтетических полимерных отходов

Заступов Н.Д.

Студент, 2 курс магистратуры

Вологодский государственный университет, институт математики, естественных и компьютерных наук, Вологда, Россия

kolymbon@gmail.com

В связи с широким применением искусственных полимерных материалов в различных сферах экономики встает проблема их утилизации. В отличие от природных полимеров они имеют длительный период разложения в естественных условиях и увеличивают нагрузку на окружающую среду. Поэтому возникает вопрос разработки эффективных экологически безопасных способов переработки полимерных материалов. В промышленности широкое применение находят пиролитические способы, в результате которых образуются жидкие, твердые и газовые фракции[1]. Однако данные способы жестко ограничены в выборе сырья, они энергозатратны, многостадийны и требуют большого расхода воды на систему охлаждения.

Целью работы является разработка нового одностадийного пиролитического способа переработки разных видов полимерных материалов с получением двух видов адсорбентов – активированного угля и композиционного адсорбента – импрегнированной глины.

В отличие от существующих способов в качестве катализатора пиролиза используется природная красная глина, содержащая оксиды железа (III), одновременно выполняющая роль заглушки реактора и матрицы для процессов восстановления газообразных и жидких фракций. Преимуществом и новизной нового способа является низкое энергопотребление, отсутствие системы водяного охлаждения и экологичность.

Объектами исследования являются термопластичные и термореактивные полимеры (полиэтилен, полистирол, полиэтилентерефталат и  резину).

Согласно технологии полимерные отходы подвергаются сортировке с последующим измельчением, помещаются в реакционную камеру пиролитического реактора, которая закрывается керамической заглушкой, изготовленной из глины и являющейся матрицей для импрегнирования продуктами восстановления органических фракций – углеродом.

После термической обработки и последующего охлаждения получают два вида адсорбентов – активированный уголь и импрегнированную глину, которые обладают высокой адсорбционной способностью к разным видам органических и неорганических соединений (метилоранж, Ca2+, Mg2+), имеют низкий индекс токсичности и могут использоваться в качестве адсорбентов для очистки сточных вод и газовых выбросов.

В результате исследований установлены оптимальные технологические параметры пиролиза: температура - 550°С; время обработки – 3 часа. Для создания восстановительной среды используется в небольшом количестве вода (≈2% от массы полимера). Максимальный выход при данных условиях наблюдается у резиновых отходов и составляет 54,145%. При данном выходе степень импрегнирования минеральной матрицы 9,255%, индекс токсичности 0,12, адсорбционная способность по кальцию 4 мг/г, по магнию 2мг/г.

Таким образом, новый пиролитический способ является одностадийным. У него отсутствуют жесткие требования к особенностям химического состава и физических свойств исходного сырья. Его внедрение не требует больших производственных площадей и полученные два вида адсорбентов могут быть использованы в качестве эффективных, нетоксичных адсорбентов для очистки разных сред.

Литература

1. Пат. 2142494 Российская Федерация, МПК7 С10G 1/10. Способ получения бензина, дизельного топлива и сажи из отходов резины и/или отходов пластмассовых материалов / Л. Ксинг; заявитель и патентообладатель Ксинг Ли. – № 1995543127/07; заявл. 07.11.1995; опубл. 10.12.1999. – Б.и. – 1999. – № 15.