Влияние метода формования пленкообразующего раствора на механическую прочность тонких покрытий на основе смеси картофельный крахмал/желатин

Захарова М.В..,1

Аспирант, 4 год

1Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

E–mail:mariazakharova@bk.ru

В настоящее время, актуальным направлением создания новых материалов является разработка съедобных покрытий для продуктов питания на основе биополимеров. Съедобные покрытия представляют собой тонкий слой материала, нанесенный непосредственно на продукт питания, который способен снизить негативное влияние условий хранения и продлить срок его годности. Одним из перспективных материалов для этого применения является смесь биополимеров картофельный крахмал/желатин. Данный материал является водорастворимым, не токсичным, усвояемым организмом и биодеградируемым. Компоненты материала получают из возобновляемых ресурсов, широкодоступных на мировом рынке, что делает материал рентабельным. Желатин представляет собой частично гидролизованный белок коллаген, полученный в результате переработки соединительной ткани животных. Пленки на основе желатина обладают высокими физико-механическими свойствами, однако низкая термостабильность ограничивает их применение в промышленности для упаковки. Картофельный крахмал, являясь растительным полисахаридом, представляет собой смесь линейного полимера амилозы и разветвленного амилопектина, что характеризует хрупкость пленок на его основе. Анализ научной литературы показывает, что пленки на основе смесей полисахаридов и белков могут обладать повышенными эксплуатационными свойствами, по сравнению с пленками на основе одного из компонентов. В этой связи, целью работы было установить оптимальный состав и метод формования пленкообразующего раствора для получения тонких покрытий с заданной механической прочностью.

В работе были приготовлены тонкие покрытия на основе смеси картофельный крахмал/желатин методами литья из раствора и распылением раствора сжатым воздухом. Пленкообразующий раствор смеси был приготовлен путем смешения водных растворов отдельных компонентов с содержанием 0,5 масс.% биополимера при различных соотношениях объёмных долей растворов. Для формования раствора распылением в качестве носителя использовался сжатый воздух под давлением 3 бар. Формованные растворы подвергались сушке в сушильной печи при температуре 30 °С в течение 24 ч при постоянной конвекции воздуха.

Полученные покрытия подвергались анализу толщины с использованием оптического микроскопа используя срез. Толщина покрытий для всех соотношений долей компонентов в среднем составила 8 мкм, что позволяет относить их к тонким. Было установлено, что морфология покрытий сильно зависит от состава и метода формования раствора. При использовании метода литья из раствора структура материала формируется по диффузионному типу со слабым фазовым разделением компонентов. При использовании метода распыления формируется сложная морфология с наличием фазово-разделенных крупных плоских микродоменов фазы желатина встроенных в непрерывную фазу крахмала, увеличивающихся в размере с ростом доли желатина. При этом наблюдается большое количество встроенных в обе фазы мелких сферических капель обоих полимеров диаметром в среднем 2,63 мкм. Механический анализ показал, что прочность при прокалывании покрытий, в целом возрастает с увеличением доли желатина. Однако, покрытия приготовленные методом распыления имеют максимум значения прочности в 65 кПа при соотношении крахмал/желатин 60/40 об.%/об.%., что превышает значение для такого же покрытия, приготовленного литьем (42 кПа).