Комплексное органическое вяжущее дорожного назначения с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Риффель Данил Владимирович

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет Институт геологии и нефтегазовых технологий,

Казань, Россия

E-mail: danilriffel4@gmail.com

Наиболее распространенным видом современного дорожного покрытия в России и за рубежом является асфальтобетонное покрытие, укладываемое с применением в качестве вяжущего нефтяных битумов.

Увеличение грузонапряженности и интенсивности движения автомобильного транспорта приводит к значительному росту динамических нагрузок и как следствие преждевременному износу дорожного полотна, срок службы которого составляет в среднем около шести лет таким образом повышение качества органического вяжущего, тем самым к увеличение срока службы асфальтобетона является весьма важной актуальной задачей.

В данной работе в качестве объекта исследования был выбран окисленный битум марки БНД-50/70 производства «ТАИФ-НК». В качестве модификатора целевые N-ацилированные бисимидазолины с поли(этилен-N-алканоиламидными) спейсерами (IIIа-IIIв) получены с выходом в пределах 80-90%. Полученное соединение представляет собой вязкую пастообразную жидкость коричневого цвета. Результаты испытаний битумов, модифицированные синтезированными соединениями приведены в таблице 1.

Таблица 1 – результаты по ГОСТ 33133-2014

| Соединение | Без добавки | IIIа (n=1) |  | IIIв (n=2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дозировка% | - | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
| Температура размягчения по КиШ, оС | 51 | 49.3 | 49 | 49.5 | 49.3 |
| Температура хрупкости по Фраасу, оС | -16 | -24 | -26 | -24 | -26 |
| Адгезия, баллы | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Пенетрация, 0,1 мм при 25,оС | 60 | 70 | 67 | 67 | 68 |

Литература

- Кемалов А.Ф. Муллахметов Н.Р. Кемалов Р.А. Нестеров О.Н. Модифицированные битумные вяжущие. Вестник Казанского технологического университета, №4, 2011.

- Каганович Е.В. Карцева И.И. Измаилова Г.Г.

Полимерные модификаторы битума и асфальтобетона. Вестник КаздорНИИ. – 2004.