Создание абляционных эластомерных огнетеплозащитных материалов с применением синергических систем на основе наполнителей и модификаторов

Антонов Ю.М.

Студент, 2 курс магистратуры

Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградский государственный технический университет, инженерно-экономический факультет, Волжский, Россия

E–mail: yurij.antonov.1996@inbox.ru

Разработаны абляционные огнетеплозащитные эластомерные материалы на основе тройного этиленпропилендиенового каучука, способные в течение короткого времени выдерживать сверхвысокотемпературные тепловые потоки. Такие материалы могут использоваться в качестве огнезащитных покрытий камеры сгорания и сопла жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей.

Высокий огнетеплозащитный эффект достигается благодаря применению специальных компонентов: углеродных микроволокон, полых алюмосиликатных микросфер, а также фосфорборсодержащего (ФБО) и фосфорборазотсодержащего (ФЭДА) олигомеров.

Полифосфорные кислоты, образующиеся при нагревании ФБО и ФЭДА, образуют на поверхности материала пленку, препятствующую поступлению кислорода в зону горения, а также увеличивают выход кокса. Образующийся кокс, удерживаемый «сеткой» из углеродных микроволокон, препятствует прогреву внутренних слоев материала. Также прогреву материала препятствуют алюмосиликатные микросферы, обладающие низкой теплопроводностью и высокой огнестойкостью. Для достижения лучшего эффекта, исследуемые олигомеры наносятся на углеродные микроволокна и алюмосиликатные микросферы, выполняя, дополнительно, функцию адгезива [1].

В таблице 1 приведены результаты испытаний некоторых исследуемых образцов. Для имитации высокотемпературного потока использовался плазмотрон Multiplaz 3500. Пламя горелки направлялось на образец толщиной 6 мм, создавая на его поверхности температуру порядка 2000 °С.

Таблица 1 – Рецепт и результаты испытаний исследуемых образцов

| Ингредиент/показатель | Контрольный | ФБО-2МС | ФБО-3МС | ФБО-5МС | ФЭДА-5МС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюмосиликатные микросферы | - | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Микроуглеродные волокна | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Фосфорборсодержащий олигомер | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Фосфорборазотсодержащий олигомер | - | - | - | - | 1,0 |
| Время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 °С, с | 72 | 55 | 66 | 84 | 85 |
| Коксовый остаток при пиролизе (600 °C x 30 мин), % | 2,4 | 9,3 | 9,4 | 15,9 | 33,4 |

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение системы наполнитель-модификатор, состоящей из ФБО или ФЭДА, нанесенных на смесь микроуглеродных волокон и алюмосиликатных микросфер, позволяет значительно повысить огнетеплостойкость эластомерных материалов.

Литература

1. Исследование влияния углеродного микроволокна на свойства эластомерных огнетеплозащитных материалов / В.Ф. Каблов, Н.А. Кейбал, В.Г. Кочетков, А.О. Мотченко, Ю.М. Антонов // Журнал прикладной химии. - 2018. - Т. 91, вып. 7. - C. 1024-1028.