Синтез и исследование халькогенидов со структурой перовскита состава

BaRexTi(1-x)S3

Кобрин М.Р.1,  Ефремова Е.И.1

Ассистент кафедры Неорганической химии

1МИРЭА - Российский технологический  университет, Институт тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: kobrin92@ya.ru

В последнее время уделяется большое внимание халькогенидным соединениям со структурой перовскита - их рассматривают как новейшие материалы для солнечных элементов [1].

Был проведён анализ возможных структур соединений со структурой перовскита, основанный на показателе фактора толерантности [2]. После анализа мы провели синтез соединения состава BaRexTi(1-x)S3 со структурой перовскита (х - 0,05 и 0,1). Синтез проходил двумя путями: в первом случае полученный сульфид бария смешивали с элементарными Re, Ti и S в стехиометрических количествах. Во втором случае BaS был взят вместе со стехиометрическими количествами сульфидов рения и титана. Далее, после перемешивания в шаровой мельнице в течение получаса, составы запаивали в кварцевых ампулах до давления 10-5 атм., помещали в муфельную печь и отжигали при температурах 10000С и 11000С.

В первом случае после отжига при 10000С реакция прошла не полностью, поэтому было принято решение провести второй отжиг при температуре 11000С. После второго отжига все еще прослеживаются рефлексы индивидуальных сульфидов рения и бария в небольших количествах (Рис.1).

Рис. 1 РФА полученного BaRe0,1Ti0,9S3 после первого отжига при 10000С (b), после второго отжига при 11000С (с).

Нами получены фазы со структурой перовскита, включающие в качестве компонента рений (IV). Фазовый состав контролировался методом РФА на порошковом дифрактометре Shimadzu XRD-600, степень окисления катионов – методом РФЭС на электронном спектрометре Kratos AXIS Ultra DLD (Kratos Analytical) с монохроматизированным рентгеновским источником Al Kα (hν = 1486.6 эВ, энергетическое разрешение 0.5 эВ). Полученные соединения представляют интерес как функциональные материалы электронной техники.

Литература

1. Кобрин, М.Р. Синтез и исследование дисульфида рения / М.Р. Кобрин, А.М. Ионов, Р.Н. Можчиль, А.С. Сигов, Ю.В. Сыров, В.В. Фомичев // Тонкие химические технологии. 2017. Т. 12. N. 6. С. 83 – 90.

2. Bennett, J. W. Effect of substituting of S for O: The sulfide perovskite BaZrS3 investigated with density functional theory / J. W. Bennett, I. Grinberg, A. M. Rappe // Physical review B. – 2009. – V. 79. – P. 1-6.