Наноматериалы для регенеративной медицины

Маглакелидзе Д.Г.1, Блинова А.А.1, Блинов А.В.1

Студент, 1 курс бакалавриата

1ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Инженерный институт, кафедра электроники и нанотехнологий, Ставрополь, Россия

E-mail: ogoniock2015@mail.ru

Ввиду уникальных физико-химических, структурно-механических и медико-биологических свойств наноразмерные серебро, оксид цинка, оксид меди и селен являются биологически активными функциональными материалами и находят широкое практическое применение в косметологии, медицине, фармацевтике [1].

В рамках данного исследования предложено использовать наноразмерные серебро, оксид цинка, оксид меди и селен в качестве активнодействующих компонентов комплексной противоожоговой мазевой композиции, обладающей выраженными регенеративными и бактерицидными свойствами.

На первом этапе были разработаны и оптимизированы технологии получения указанных компонентов. Исследовано строение, структура и физико-химические свойства лабораторных образцов. А также исследованы фунгицидная и бактерицидная активности лабораторных образцов, изучена агрегативная устойчивость лабораторных образцов наночастиц серебра, селена, оксида меди и оксида цинка. Так определено, что средний диаметр наночастиц оксида цинка составил порядка 30 нм, серебра – 50 нм, селена – 70 нм, оксида меди – 100 нм.

На основе данных компонентов получены образцы ранозаживляющий противоожоговой мазевой композиции. Исследование регенеративных свойств проведено на 60 белых лабораторных крысах-самцах массой 170 ± 20 г. Все животные содержались в индивидуальных клетках. Режим содержания и питания животных был одинаков во всех опытных группах. Используемый способ получения раневых поверхностей в модельном эксперименте и обработка экспериментальных данных представлены в работах [2,3]. Все экспериментальные животные были разбиты на 3 группы. Крысам 1-й опытной группы на поверхность ожоговых ран ежедневно, начиная с 1-х суток моделирования раны по 14-е, наносили разработанную мазевую композицию, животным 2-й опытной группы – цинковую мазь (производство ЗАО "Росветфарм"), а 
3-я – была контрольной. Установлено, что заживление ожоговых ран у экспериментальных животных 1-й опытной группы, на раневых поверхностях которой использовали разработанную мазевую композицию, выше на 27,48 %, чем у 2-й и на 32,08 % выше, чем у контрольной группы. Скорость заживления ожоговых ран за весь экспериментальный период у животных 1-й опытной группы больше в 1,78 и 1,33 раза, чем у животных 2-й опытной группы, которым на раневые поверхности наносили цинковую мазь и животных контрольной группы, соответственно.

В результате анализа проведенных исследований выявили выраженные регенеративные свойства мазевых композиций на основе наноразмерных материалов при лечении ожоговых ран.

Литература

1. Станишевская, И.Е. Наночастицы серебра: получение и применение в медицинских целях / И.Е. Станишевская, А.М. Стойнова, А.И. Марахова, Я.М. Станишевский // Фармацевтическая технология и нанотехнологии. – 2016. – № 1(14). – С. 66 – 69.

2. Бабушкина, И.В. Влияние наночастиц металлов на регенерацию экспериментальных ран / И.В. Бабушкина // Short Articles. – 2013. – P. 217 – 221.

3. Алексеев, А.А. Местное консервативное лечение ран на этапах оказания помощи пострадавшим от ожогов: клинические рекомендации / Алексеев А.А., Бобровников 
А.Э., Крутиков М.Г., Тюрников Ю.И., Богданов С.Б. – М.: Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», 
2014. – 22 с.