Механохимический синтез сложных композитных материалов на основе активированного угля

Гришин И.С., Смирнов Н.Н.

Аспирант 1-ого года обучения

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E-mail: grish.in.03.97@gmail.com

Активированный уголь (АУ) является одним из наиболее распространенных пористых углеродных материалов, обладающим хорошо развитой пористой структурой и высокой удельной поверхностью. В связи с этим АУ широко используется в качестве адсорбента. Тем не менее, активированный уголь не обладает высокой адсорбционной активностью по отношению к ионам тяжелых металлов, например мышьяка, фторид-ионам и т.д. Эта задача решается посредством модифицирования активированного угля определенными соединениями, которые сами по себе не могут быть использованы по тем или иным причинам, что приводит к формированию композитного материала. Уже известны такие композиты как АУ-SiO2 [1] и АУ-TiO2 [2], которые более эффективно удаляют фторид-ионы по сравнению с АУ. Целью работы являлся синтез более сложного композитного материала АУ-SiO2-TiO2 для дальнейшей оценки его адсорбционной активности. Синтез проводили в несколько этапов. Сначала получали композит АУ-TiO2 путем пропитки АУ раствором титана и последующим его осаждением. Далее АУ-TiO2 подвергли механохимическому модифицированию совместно с белой сажей в течение 15 минут с получением конечного композитного материала АУ-SiO2-TiO2, который исследовали с применением различных методик, в частности рентгеновская дифракция, ИК-спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия и т.д. Адсорбционная активность оценивали в процессах сорбции метилового оранжевого и фторид-ионов.

Анализ промежуточного композита АУ-TiO2 показал, что частицы TiO2 равномерно распределились по поверхности активированного угля, а их размеры не превышают 100 нм. После механохимического модифицирования концентрация титана резко уменьшилась вследствие его перекрывания диоксидом кремния. Композитный материал, как и исходные материалы, кроме TiO2, является аморфным, что подтверждает наличие наноразмерных частиц. Кроме того, на ИК-спектрах отмечается формирование новых полос, характерных для комбинированных связей Si-O-C и Ti-O-C, которые, вероятнее всего, были образованы в результате взаимодействия при ММ между Si-OH, Ti-OH и фенольных C-OH. Аналогично может быть образована связь Ti-O-Si, однако ее идентификация на ИК-спектрах осложнена из-за перекрывания полос. Эффективность удаления фтора резко возросла, что связано с увеличением количества активных центров сорбции фторид-ионов, в числе которых гидроксильные группы C-OH, Si-OH и Ti-OH. При этом эффективность удаления красителя уменьшается, что было ожидаемо, поскольку механическая обработка приводит к деформациям, которые разрушают пористую структуру и сокращают удельную поверхность.

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР (Тема    № FZZW-2020-0010). При выполнении исследования привлекалось оборудование ЦКП ИГХТУ.

Литература

1. Stabler, C., Ionescu, E., Graczyk-Zajac, M., Gonzalo-Juan, I., Riedel, R. Silicon oxycarbide glasses and glass-ceramics: “All-Rounder” materials for advanced structural and functional applications // Journal of the American Ceramic Society. 2018, №101. p. 4817-4856.

2. Orha, C., Pode, R., Manea, F., Lazau, C., Bandas, C. Titanium dioxide-modified activated carbon for advanced drinking water treatment // Process Safety and Environmental Protection. 2017, №108. p. 26-33.