Влияние модифицированного монтмориллонита на процесс отверждения и свойства цианэфиров

Никитин В.С., Амирова Л.М.

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики,

Казань, Россия

E-mail: vadim98i@mail.ru

В настоящее время в промышленности существует спрос на тепло- и огнестойкие композиционные материалы (КМ) конструкционного назначения. Увеличение диапазона рабочих температур возможно путём использования теплостойких связующих. Наиболее перспективными в данной области являются фталонитрильные, цианэфирные (ЦЭ), полиимидные, бисмалеимидные полимеры. Достоинствами цианэфиров являются низкое выделение летучих веществ, высокий уровень теплофизических и электрических свойств, низкая усадка, хорошие прочностные характеристики по сравнению с другими теплостойкими смолами. Однако ЦЭ присущи следующие недостатки: достаточно большая вязкость, высокая температура отверждения, низкая ударная стойкость и высокая стоимость [1]. Введение в состав ЦЭ различных наполнителей, в том числе монтмориллонита, модифицированного металлическими катализаторами, может привести к снижению температуры отверждения, увеличению трещиностойкости, прочности, теплостойкости [2].

Целью данной работы было исследование влияния модифицированного монтмориллонита на процесс отверждения и свойства цианэфирных композиций. Теплофизические свойства исследуемых составов были изучены методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Температуру стеклования определяли методом динамического механического анализа. Процесс отверждения наполненных композиций исследовали методом ИК-спектрометрии. Кинетические параметры процесса отверждения наполненных систем в неизотермическом режиме были исследованы и рассчитаны с использованием ПО Thermokinetics.

С целью введения катионов различных металлов в межслоевое пространство наполнителя разработана методика модификации монтмориллонита. Предложена специальная методика диспергирования монтмориллонита в цианэфирном олигомере, позволяющая получать нанокомпозит на основе исследуемых составов. Изучена каталитическая активность модифицированного монтмориллонита и выбраны наиболее оптимальные составы и концентрации катализаторов. Изучены реологические свойства наполненных цианэфиров в зависимости от содержания монтмориллонита и определены теплофизические свойства отвержденных цианэфиров. Показано, что введение модифицированного монтмориллонита приводит к ускорению процессов отверждения цианэфиров, улучшению их физико-механических характеристик и снижению горючести. Сделан вывод о том, что введение модифицированного монтмориллонита различной концентрации позволяет получать композиции на основе цианэфиров с реологическими свойствами широкого диапазона и разрабатывать составы для разных технологий формования (RFI, RTM, препреговые технологии).

Литература

1. Chemistry and Technology of Cyanate Ester Resins / [I. Hamerton et. al.]; Edited by I. Hamerton. – Surrey: Chapman & Hall, 1994. – 357 p.

2. Bernshtein V. The impact of ultra-low amounts of amino-modified MMT on dynamics and properties of densely cross-linked cyanate ester resins / // Nanoscale research letters. – 2015. – Vol. 10. – 15 p.