Предварительная консолидация пластин в процессе формования термопластов

Сафин А.Р., Соловьев Р.И., Балькаев Д.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань, Россия

E-mail: artem.safin.1999@gmail.com

В последние годы задача получения термопластичных композиционных материалов является передовой. Такие особенности термопластов, как достаточно безопасный химический состав, способность к вторичной переработке, свариваемость, отсутствие необходимости использования отвердителей, побуждают профессионалов различных сфер исследовать возможность их применения .

Для формования изделий из термопластов необходимо перевести полимер в высокоэластическое состояние воздействием температуры, затем провести термоформование необходимого типа, однако термопласты обладают высокой вязкостью, а углеродное волокно, зачастую, аппретируются под реактопластичные смолы . Данные факторы вынуждают внедрение операции преформовки материала, при которой пакет, состоящий из чередующихся слоёв термопласта и углеродного волокна, необходимо подвергнуть воздействию вакуумного давления и температуры, создаваемой ИК-лампой.

Цель данной работы: получить предварительно консолидированную пластину и исследовать полученную пластину для дальнейшего формования. В процессе был использован полипропиленовая пленка толщиной 60-70 мкм, полученная на плоскощелевом экструдере Sciencific, и углеродная ткань размерами 40 на 40 см. Плёнка и ткань последовательно укладывались в 10 слоёв. Слои нагревались на алюминиевой плите в вакуумном мешке под ИК-лампой. Из вакуумного мешка отсасывался воздух. Образец испытывался на динамическом механическом анализаторе DMA 242 Artemis Netzsch. Предварительная консолидация позволяет снизить риск межфазного сдвига слоёв наполнителя и смолы, предотвращает сдвиг волокон, фиксируя их положение относительно друг друга.

В результате применения предложенной технологии происходит взаимное скрепление слоёв углеволокна с помощью переведённой в высокоэластическое состояние полимера, что благоприятно сказывается на качестве итоговой пластины, полученной термоформованием.

Библиографический список

- Taketa I., Ustarroz J., Gorbatikh L., Lomov S. V., Verpoest I. Interply hybrid composites with carbon fiber reinforced polypropylene and self-reinforced polypropylene // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. -- 2010. -- 2010/08/01/. -- T. 41, № 8. -- C. 927-932.

- van de Werken N., Tekinalp H., Khanbolouki P., Ozcan S., Williams A., Tehrani M. Additively manufactured carbon fiber-reinforced composites: State of the art and perspective // Additive Manufacturing. -- 2020. -- 2020/01/01/. -- T. 31. -- C. 100962.