Олигоэфирфосфатполиолы для пеногенных систем полимерных покрытий с высоким уровнем свойств пенококса

Крутова Е.Д.*, Глущенко Г.Г.**, Константинова Е.П.***

*студентка 4 курса, **студент 1 курса магистратуры, ***доцент

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

E–mail: e.krutova2000@gmail.ru

Современные пигментированные лакокрасочные композиционные материалы, предназначенные для защиты металлических изделий от коррозии и декоративной отделки, одновременно выполняют функции грунтовок, грунтовок-преобразователей ржавчины, шпатлевок и эмалей, обеспечивая долговременную защиту от неблагоприятных внешних факторов.

При возникновении пожаров система полимерного покрытия должна вспучиваться и защищать металлическое изделие от перегрева. Одним из основных компонентов дисперсной фазы ПЛКМ для пеногенных покрытий является терморасширяющийся окисленный графит. Однако наиболее распространенные антипирирующие системы, включающие также полифосфат аммония, меламин и пентаэритрит, не образуют пенококс с хорошей адгезией и прочностью. Это объясняется тем, что в рецептурах пеногенных систем покрытий отсутствуют пенообразователи. Для регулируемого пенообразования и упрочнения образующегося пенококса нами предложены полифункциональные олигомерные поверхностно-активные вещества – аддукты эпоксидных олигомеров и ортофосфорной кислоты (ОФК) – олигоэфирфосфатполиолы. Разработанная технология включает изготовление кислотного полуфабриката - раствора ОФК в органических растворителях. Применение растворителей разной природы позволяет регулировать набор функциональных групп в аддуктах. При использовании технического циклогексанона происходит альдольно-кротоновая конденсация его с образованием пленкообразующего вещества, который модифицирует свойства ПЛКМ и пенококса на его основе [1,2].

В инертных растворителях при раскрытии эпоксидного цикла ОФК образуются концевая фосфатная и вторичная гидроксильная группы, а в реакции с водой -  гликолевая группа. В реакции с кетонами эпоксидные группы преобразуются в  1,3 - диоксолановые циклы. Это обуславливает поверхностно-активные свойства синтезируемых аддуктов и их способность адсорбироваться как на подложке, так и на всех компонентах дисперсной фазы. Особую роль в регулировании свойств пенококса играют процессы хемосорбции на стали и оксидах железа. За счет реакций пленкообразующих олигоэфирфосфатов  с железом и его оксидами, которые ускоряются при высокой температуре пожара, пенококс прочно адгезируется, а за счет реакций гомоконденсации аддуктов растет его когезионная прочность, причем кратность пенококса при этом возрастает от 10 до 15.

Литература

1.Константинова Е.П., Николаев П.В., Лаптева Н.В. Активные растворители в синтезе олигоэфирацильных производных эпоксидных олигомеров и неогранических кислот // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2011, Т. 54, Вып. 9. C. 80 – 85.

2. Константинова Е.П., Грачева Ю.И. «Синтез и применение олигоэфирдиацильных производных полифункционального назначения»/XXIII Всероссийская конференции молодых ученых-химиков, г. Нижний Новгород, 21-23 апреля 2020.