КРИОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗНАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА И МАГГЕМИТА

Шумилкин А.С1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alexpard99@gmail.com

Наночастицы магнетита и маггемита (окисленная форма магнетита) помимо свойств, характерных для наноматериалов (большой удельной поверхности и высокой доли поверхностных атомов, с некомпенсированными связями), обладают суперпарамагнитными свойствами. Уникальные свойства магнитных оксидов железа позволяют им найти применение в широком диапазоне областей от электроники до аналитической химии. Большой потенциал наночастицы магнетита имеют в медицине ввиду их высокой биосовместимости и низкой токсичности [1]: в качестве агентов для МРТ и магнитной гипертермии, векторов и носителей в системах направленной доставки лекарств; методы манитной биосепарации на основании этих частиц позволяют разделять и концентрировать белки, аминокислоты, бактерии. В последнее время магнитные наночастицы все шире используются в тканевой инженерии при разработке функциональных заменителей поврежденных тканей.

Одними из наиболее распространенных методов получения суперпарамагнитных наночастиц оксидов железа являются метод совместного осаждения солей трех- и двухвалентного железа в мольном соотношении 2:1 раствором аммиака или щелочи и термическое разложение железоорганических соединений в органических растворителях. Применение низкотемпературных технологий позволяет оптимизировать данные методы.

Метод криохимического осаждения (соосаждение Fe2+ и Fe3+ с поверхности криогранул раствором аммиака при -20оС) позволяет снизить размер получаемых частиц магнетита в сравнение с классическим методом соосаждения с 8-30 до 2-20 нм. Термическое разложение криохимически модифицированного ацетилацетоната позволяет получить частицы маггемита размером 40-150 нм без использования токсических органических растворителей и обратных мицелл. Для характеризации полученных наночастиц и прекурсоров были использованы методы РФА, ИК, ПЭМ, ТГ, ДСК.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант РНФ № 16-13-10365-П.

Литература

- Tatyana I. Shabatina, Olga I. Vernaya, Vladimir P. Shabatin and Mikhail Ya. Melnikov: Magnetic Nanoparticles for Biomedical Purposes: Modern Trends and Prospects//Magnetochemistry,2020, №6. p.1-18.